Основные научные результаты, полученные при выполнении научно-исследовательских работ, финансируемых в 2016 году
на 17.08.2017 г.
№
п/п	Наименование НИР	Научный руководитель НИР	Основные полученные результаты	Сведения о публикациях, защитах диссертаций, полученных патентах, поданных заявках на ОИС	
1	2	3	4	5	
Гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук	
Конкурс - МД 2015	
1.	СГТУ-178 «Разработка наукоемкой технологии создания внутрикостных и чрескостных имплантатов с остеоинтегрируемыми композиционными покрытиями на основе биосовместимой металлооксидной керамики, гидроксиапатита и бактерицидных микроэлементов»	Родионов И.В.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Сварка и металлургия»	Разработаны биоинженерные методологические основы создания биосовместимых остеоинтегрируемых пленок и покрытий нового вида из полифазных гетероструктурных композиций, включающих биоинертные, биоактивные и бактерицидные элементы; выполнены экспериментальные медико-биологические исследования in vitro имплантационных металлоконструкций с покрытиями, способными задерживать рост микроорганизмов с высоким патогенным потенциалом; исследование in vitro механизма биоадгезии клеток фибробластов и остеобластов человека к поверхности композиционных пленок рассматриваемого состава; проведено медико-техническое проектирование высокоэффективных конструкций чрескостных и внутрикостных имплантационных систем со свойствами поверхности, ускоряющими остеогенез и обеспечивающими безопасное приживление в костной ткани; проведена апробация in vivo чрескостных и внутрикостных конструкций с остеоинтегрируемыми биокомпозиционными покрытиями; определена биотехническая эффективность клинического применения остеостимулирующих поверхностных композиций на основе полифазной смеси нетоксичных оксидов металлов, гидроксиапатита кальция, лантана, меди и серебра; выполнена оценка уровня остеокондуктивных и остеоиндуктивных свойств применяемых композиций; разработаны современные фундаментальные принципы и основы инновационной технологии создания и применения костезамещающих пленочных покрытий из новых видов биокомпозиционных материалов, обладающих высокими остеостимулирующими свойствами и бактерицидной активностью.	По теме исследования опубликованы 1 монография, 17 статей, из которых 3 опубликованы в изданиях WoS и Scopus, принято участие в работе 7 научных конференций, получено 4 патента и 2 решения о выдаче патента; защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук соисполнителем гранта Ромахиным А.Н. (научный руководитель – д.т.н., проф. Родионов И.В.); в отчетном периоде получено свидетельство № 04-03620 о регистрации в федеральном реестре экспертов научно-технической сферы (Минобрнауки РФ, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, г. Москва), а также почетная грамота министерства промышленности и энергетики Саратовской области «За достигнутые результаты в научной и инновационной деятельности в номинации «Молодой ученый» Инновационного форума, посвященного 80-летию Саратовской области» (приказ № 114 от 23.05.2016).	
Конкурс - МД 2016	
2.	СГТУ-218 «Моделирование процессов гидроупругости трубы кольцевого профиля с внешней геометрически нерегулярной оболочкой, свободно опираемой на концах, и абсолютно жестким внутренним цилиндром, взаимодействующих с вязкой несжимаемой жидкостью, при наличии вибрации»	Кондратов Д.В.
д.ф.-м.н., проф. каф.
"Прикладная математика и системный анализ"	Построена нелинейная математическая модель механической системы состоящей из двух цилиндрических оболочек конечной длины, внешняя из которых является упругой геометрически нерегулярной, свободно опираемой на концах, а внутренняя - абсолютно жесткий цилиндр, взаимодействующих через слой вязкой несжимаемой жидкости при воздействии внешнего источника вибрации; проведено исследование свойств математической модели, определена системы безразмерных переменных и осуществлен выбор малых параметров задачи; проведено решение задачи гидроупругости оболочек методом возмущений при наличии внешнего источника вибрации на торцах при свободном опирании упругой геометрически нерегулярной цилиндрической оболочки по торцам; определены амплитудно-частотных и фазочастотных характеристики исследуемой механической системы и осуществлено их исследование при наличии внешнего источника вибрации при свободном опирании внешней упругой геометрически нерегулярной цилиндрической оболочки по торцам.	По теме исследования опубликованы 15 научных статей, из которых 1 – в изданиях Scopus, принято участие в 5 научных конференциях.	
Конкурс - МК 2015	
3.	СГТУ-179 «Сценарии изменения поляризационных характеристик световых пучков в случайно-неоднородных средах: фундаментальные свойства и перспективы применения в биомедицинской диагностике и физическом материаловедении»	Ушакова О.В.
к.ф.-м.н., доц. каф.
«Радиоэлектроника и
телекоммуникации»	Проведена разработка и оценка эффективности метода поляризационного зондирования in vitro биотканей на основе локальных оценок поляризационных параметров рассеянного вперед излучения в режиме малократного рассеяния; разработано и программно реализовано статистическое моделирование распространения поляризованного света в неоднородной среде; c использованием оригинального подхода к спекл-коррелометрии полного поля с использованием локализованного источника зондирующего излучения и пространственной фильтрации нестационарных спекл-модулированных изображений поверхности зондируемой среды проведены экспериментальные исследования многослойных дисперсных систем.	Участвовала в работе 2 международных конференций, за отчетный период по теме исследования подготовлено 5 работ, входящих в Scopus и WoS, 5 работ, цитируемых в журналах РИНЦ.	
Конкурс - МК 2016	
4.	СГТУ-219 «Российская научная эмиграция в Чехословакии в 1920-1940-е годы (по материалам зарубежных архивов)»	Ковалев М.В.
к.и.н., доц. каф.
«Геоэкология и инженерная геология»	Проведены поисковые работы по выявлению новых источников в архивах России (Государственный архив РФ, Архив РАН), Чехии (Национальный архив, Отдел рукописей Славянской библиотеки в Праге, Отдел документации Института истории искусств Чешской академии наук, Архив Чешской академии наук, Архив Масарикова университета, Земский архив в Опаве и др.), Венгрии (Отдел рукописей Библиотеки Венгерской академии наук); реконструированы особенности возникновения ряда эмигрантских научных учреждений; продемонстрировано, что этот процесс часто сопровождался острой конкуренцией между разными общественными группами, борьбой за влияние в диаспоре; уточнен характер работы ряда эмигрантских научных организаций (Русский институт в Праге, Русская учебная коллегия и др.), рассмотрены практики функционирования; на основе архивных документов изучены связи представителей русской научной диаспоры в Чехословакии с зарубежными коллегами; сделан вывод о том, что в эмиграции успешно продолжался российско-европейский интеллектуальный диалог, начатый еще до революции; исследовано отношение ученых-эмигрантов к Советской России, в том числе особенности их коммуникаций с оставшимися на Родине коллегами; показано, что такие связи продолжались до конца 1920-х гг., и в очень ограниченном виде восстановились лишь после Второй мировой войны; проанализировано участие русских ученых в создании различных мемориальных конструктов, в том числе в коммеморативных практиках (праздники, юбилеи), изучены особенности их мемуарных нарративов; на основе новых источников проработаны биографии видных ученых-эмигрантов (А.В. Флоровский, Д.Д. Гримм, А.С. Ломшаков, П.В. Отоцкий и др.), уточнена хронология их работы в Чехословакии, а также стратегии и практики участия в научной и общественной жизни диаспоры.	Подготовлено два лекционных курса для студентов; по теме исследования опубликованы: 9 научных статей, из которых 1 статья опубликована в издании, входящем в базы данных Scopus и WoS, 6 статей – в журналах из перечня ВАК; принято участие в работе 6 научных конференций, круглых столов, семинаров.	
5.	СГТУ-220 «Управление хаотическими колебаниями пластинчато-балочных структур, находящихся в аддитивном внешнем шуме, с помощью температурного воздействия при их контактном взаимодействии (применительно к навигационным приборам)»
	Яковлева Т.В.
к.ф.-м.н., доц. каф.
«Математика и
моделирование»
	Построена математическая модель приборов навигации в виде многослойного пакета из пластин и балок с малыми зазорами, учитывающая контактное взаимодействие их элементов, зависимость свойств материала от температуры, шумовое поле, синхронизацию осцилляторов; предложен общий алгоритм изучения математической модели пространственно-временного хаоса пластины, подкрепленной локальным набором ребер, с учетом их контактного взаимодействия; исследовано влияние аддитивного внешнего шума на сложные колебания многослойных балочно-пластинчатых механических систем, соединенных только через краевые условия; построена математическая модель параметрических колебаний и контактного взаимодействия трехслойной структуры, состоящей из двух параллельных пластин с внутренним набором ребер в виде N параллельных балок и зазорами между элементами.
	Опубликовано 12 научных работ, среди которых 2 из перечня ВАК, 9 из РИНЦ, 2 из базы Scopus, принято участие в 6 международных и 1 всероссийской конференциях.	
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 	
Грант по программе сотрудничества «Иммануил Кант» (DAAD)	
6.	СГТУ-196 «Экологическая история советских народов (на примере Казахстана) в исторической памяти немецких мигрантов конца ХХ века»	Яшков И.А.
к.г.н., доц. каф.
«Геоэкология и инженерная геология»
	Проведен анализ современной историографии вопроса; выявлен круг источников по теме проекта в семейных архивах немцев-мигрантов с особым вниманием к документам личного происхождения (личные фотографии, дневники, почтовая переписка, газетные материалы, мемуары, официальные документы (трудовые книжки, удостоверения, разрешения), наградные документы и пр.); выполнен анализ степени развития личных коммуникаций на примерах конкретных немецких семей как внутри Германии, так и с возможными родственниками в Казахстане; определена роль экологических процессов, развивающихся в индустриальных городах Казахстана, в исторической памяти немецких мигрантов.	Сделаны два доклада на международных конференциях, опубликована одна статья в издании, рецензируемом в базе данных ERJH PLUS, направлена в печать и принята издательством одна статья в издании, рецензируемом в базе данных Scopus.	
Грант по программе сотрудничества «Михаил Ломоносов» (DAAD)	
7.	СГТУ-197 «Изменение фазово-структурных характеристик и физико-механических свойств биосовместимых металлических материалов при обработке низкотемпературной плазмой и модифицированием токами высокой частоты»
	Фомин А.А.
к.т.н., доц. каф. 
«Сварка и металлургия»	Получена методология выбора инструментов электрофизического и термохимического воздействий и диапазонов изменения параметров и условий обработки; план проведения экспериментов; экспериментальные данные исследования параметров микро- и наноструктуры образцов (графический материал, который оформлен в виде баз данных изображений структуры и морфологии поверхности); механизмы массопереноса и кинетические закономерности структурообразования при модифицировании материалов и создании композиционных слоистых структур; регрессионные модели изменения структурных параметров обрабатываемого материала в зависимости от энергетических характеристик импульса (силы тока) и продолжительности воздействия; математические модели изменения физико-механических свойств образцов, в частности твердости и модуля упругости, в зависимости от выбранных типов воздействий и соответствующих диапазонов варьирования факторов; экспериментальные данные исследования параметров микро- и наноструктуры образов, подвергнутых упрочняющей термохимической обработке токами высокой частоты (графический материал, который оформлены в виде баз данных изображений структуры и морфологии поверхности); теоретические представления о механизмах окисления при воздействии токов высокой частоты на композиционные структуры; экспериментальные данные по химическому составу и фазовым превращениям, происходящим на поверхности слоистых систем; математические модели изменения физико-механических свойств образцов, в частности твердости, модуля упругости, характеристик прочности и пластичности при растяжении в зависимости от выбранной комбинации структурно-модифицирующего и упрочняющего воздействия; принципы и технологические рекомендации по созданию медицинских металлоизделий с покрытиями.	Издано 6 публикаций, из них 5 статей опубликована в издании, входящем в базы данных Scopus и WoS. Получено 2 патента на изобретение. Принял участие в работе 2 международных конференциях.	
8.	СГТУ-198 «Электрохимическое осаждение и исследование свойств нанонитей с высоким эффектом гигантского магнитного сопротивления»	Федоров Ф.С.
к.т.н., доц. каф. «Химия и химическая технология
материалов»	Результаты исследования кинетики осаждения металлов в темплаты анодного оксида алюминия; данные по значению эффекта гигантского магнитного сопротивления для нанонитей с оптимизированной толщиной слоев (от 2 до 10 нм).	Сделано 4 доклада на всероссийских и 1 доклад на международных конференциях, опубликовано две статьи в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, одна статья в издании из списка ВАК РФ.	
9.	СГТУ-199 «Динамическое моделирование клеточного принятия решения, его приложение к онкогенным процессам»	Станкевич Н.В.
к.ф.-м.н., доц. каф.
«Радиоэлектроника и
телекоммуникации»	Разработана модификация модели бета-клеток, в которой сосуществует типичная для данной модели динамика с атипичной, которая может быть интерпретирована, как патологическая; проведено  исследование динамики модели в зависимости от параметров, определены области в пространстве параметров, где наблюдается сосуществование; проведено исследование динамики сети связанных модифицированных моделей, найдены параметры связи, соответствующие патологическому поведению в модели; проведено исследование динамики сети разнородных моделей, определены условия, при которых патологическое поведение может проявляться в разнородных сетях.	Подготовлена статья и направлена в издание, индексируемом в базах данных Web of Science и Scopus. 	
10.	СГТУ-200 «Блокирование прохождения антибиотиков через наноканалы в липидных мембранах водорастворимыми каликсаренами»	Невешкин А.А.
к.т.н., доц. каф.
«Электронные приборы и устройства» 	Проведено изучение влияния отрицательно и положительно заряженных водорастворимых каликсаренов, как блокирующих элементов, на поведение искусственных биологических мембран и ионных наноканалов. Установлено, что для липидного слоя на основе DPhPC предпочтительны каликсарены с отрицательно заряженным верхним кольцом\ободом; присутствие молекул каликсарена в буфере приводит к воспроизводимому и контролируемому частичному блокированию ионного потока через наноканал мономера при приложенном отрицательном напряжении 100 mV на 40-50%; проведено изучение прохождения ряда антибиотиков (ампициллин, норфлоксацин, энрофлоксацин, ципрофлоксацин) через наноканал мономера CymA-Mut. Установлено, что наиболее максимальный избирательный отклик при прохождении через наноканал наблюдается для энрофлоксацина и ципрофлоксацина, в то время как ампицилин и норфлоксацин не дают какого либо изменения сигнала, превышающего по величине белый шум; проведено исследование явления блокирования прохождения антибиотиков через наноканалы отрицательно заряженными водорастворимыми каликсаренами. Показано, что приложение отрицательного напряжения приводит к росту числа событий и увеличению времени протекания события. Обнаружено, что когда каликсарен частично блокирует наноканал молекула антибиотика задерживается на более длительное время в канале, полностью перекрывая поток ионов, что имеет свое отражение на трассе токопрохождения ионов через канал в виде увеличения временного интервала «закрытое состояние»; на основе анализа полученных результатов было проведено моделирование взаимодействия молекулы каликсарена с мономером CymA-Mut и установлено вероятное расположение и ориентация молекулы внутри наноканала; разработана и предложена графическая модель наблюдаемого эффекта частичного блокирования прохождения антибиотика через наноканал каликсареном в липидном бислое «Наноканал-Антибиотик-Блокирующий элемент».	По результатам исследований сделан один доклад на международной конференции.	
Базовая часть	
11.	СГТУ-138 «Синтез композитных метаматериалов для использования в качестве активных сред накопителей и преобразователей энергии и информации»	Гороховский А.В.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Химия»	Закономерности влияния условий формирования метаматериалов, их состава и способа предварительной обработки, а также режима компактирования и последующей термической обработки на их структуру, физико- химические, электрофизические, теплофизические и оптические свойства. Механизмы формирования структуры метаматериалов на основе модифицированных полититанатов калия различного химического состава. Прототипы суперконденсаторов на основе полимерматричных композитов, содержащих нанокомопзитные керамические наполнители. Прототипы оптоэлектронных преобразователей емкостного типа, предназначенных для работы в высокочастотном диапазоне. Прототипы высокоэффективных систем фотовольтаики, работающих в видимом диапазоне спектра солнечного излучения.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 4; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 4, монографий - 1, учебников и учебных пособий - 1, тезисов докладов конференций – 14.
Представлен научно-технический отчет.
Получено 2 патента РФ на изобретения.
	
12.	СГТУ-139 «Разработка микро- и наноструктурированных биосовместимых покрытий остеоинтеграционного типа для медико-технических изделий, применяемых в имплантологии»	Родионов И.В.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Сварка и металлургия»	В рамках НИР на данном этапе выполнены теоретико-экспериментальные исследования комплекса биотехнических показателей и функциональных свойств металлооксидных биосовместимых покрытий на титановых и стальных хирургических имплантатах; определены факторы, особенности и биофизикохимические механизмы контактного взаимодействия металлооксидных покрытий имплантатов и биологических структур; разработаны высокоэффективные процессы формирования биосовместимых остеоинтегрируемых оксидных покрытий на медицинских имплантируемых конструкциях чрескостного и внутрикостного назначения; даны рекомендации по созданию металлооксидных покрытий с остеоинтеграционными качествами. Обоснованы соответствующие методики и разработаны новые технологические способы получения поверхностных металлооксидных систем, способных прочно срастаться с костной тканью. Разработана технология изготовления медицинских имплантатов с оксидными биосовместимыми покрытиями, которая характеризуется более высокой производственно-экономической эффективностью, не требует применения специальных материалов для покрытия, а также технически сложного и дорогостоящего оборудования. Медико-техническое проектирование и изготовление оксидированных имплантатов предусматривает применение процессов обработки, основанных на определенных конструктивно-технологических требованиях и современных научных принципах. К ним относятся: системный анализ и системный синтез показателей биосовместимости имплантационных конструкций, выбор материала функционального покрытия имплантатов для улучшения условий их приживляемости в структурах организма, выбор технологического метода модифицирования поверхностного слоя, разработку специализированного оборудования и оснастки для термической обработки с целью получения микро- и нанопористого покрытия с высокой остеоинтеграционной способностью.
Разработаны имплантационные конструкции внутрикостного и чрескостного назначения с поверхностными 
микро- и нанопористыми металлооксидными системами остеоинтеграционного типа и разработан комплекс технологических рекомендаций, направленных на расширенное применение процессов газотермического оксидирования в производстве современных медико-технических изделий. Созданы серии экспериментальных образцов чрескостных и внутрикостных имплантатов из биоинертных титана ВТ1-0, ВТ1-00, титановых сплавов ВТ6, ВТ16 и биотолерантной нержавеющей хромоникелевой стали 12Х18Н9Т. Разработана методика испытания опытных образцов имплантатов, заключающаяся в комплексной оценке клинико-иммунологических изменений при установке имплантатов-остеофиксаторов в костные сегменты лабораторных животных. Спроектировано и изготовлено лабораторное технологическое оборудование для газотермического модифицирования поверхности малогабаритных металлических имплантатов с целью получения биосовместимых металлооксидных покрытий.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 1; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 4, монографий - 1, тезисов докладов конференций – 8.
Представлен научно-технический отчет.
Получено 2 патента РФ на изобретения. 	
13.	СГТУ-230 «Разработка методологии создания полимерматричных композиционных материалов с регулируемыми свойствами на основе нанообъектов, субмикроразмерных наполнителей и высокотехнологичных волокон»	Устинова Т.П.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Химическая технология» Энгельсского технологического института	Установлены физико-химические закономерности создания полимерматричных композиционных материалов с регулируемыми свойствами на основе нанообъектов, субмикроразмерных наполнителей и высокотехнологичных волокон; разработаны научные основы технологии создания полимерматричных композиционных материалов с регулируемыми свойствами на основе нанообъектов, субмикроразмерных наполнителей и высокотехнологичных волокон; разработана методология создания полимерматричных композиционных материалов с регулируемыми свойствами на основе нанообъектов, субмикроразмерных наполнителей и высокотехнологичных волокон. Разработана техническая документация на композиционные материалы функционального назначения на основе реакто- и термопластичных матриц и приоритетных дисперсно-волокнистых наполнителей, вкючающая технические условия на разработанные материалы, протоколы их испытаний и разработку принципиальных схем технологического процесса.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 4, монографий - 1, учебников и учебных пособий - 1, тезисов докладов конференций – 5.
Представлен научно-технический отчет.
Защищены 3 кандидатские и 1 докторская диссертация.
Получен патент РФ на изобретение.
	
14.	СГТУ-141 «Разработка междисциплинарных инновационных методов анализа и диагностики сложных нелинейных процессов и их приложения»	Яшков И.А.
к.геогр.н., доц. каф. 
«Геоэкология и инженерная геология»	Работы в рамках третьего этапа выполнения НИР были направлены на совершенствование инструментария для исследования структуры нестационарных физиологических процессов, включая методы частотно-временного анализа и диагностики характерных осцилляторных паттернов, а также на изучение синхронных состояний в динамике живых систем и механизмов влияния изменений окружающей среды. Все работы, запланированные для выполнения на данном этапе, были выполнены в полном объеме. Была решена задача разработки методов анализа синхронных состояний применительно к динамике структурных элементов почки. Был исследован процесс чередования синхронной и несинхронной динамики малых групп нефронов в норме и при почечной гипертонии. Были модернизированы алгоритмы расчета длительностей участков синхронной динамики, предусматривающие повышение быстродействия частотно-временного анализа ритмических процессов в функционировании нефронов, а также алгоритмы выделения мгновенных частот ритмических процессов и автоматического определения режимов синхронизации и десинхронизации. Было обнаружено, что для динамики нефронов характерно чередование фрагментов синхронного и несинхронного поведения, при этом развитие гипертонии сопровождается увеличением в 1.5-2 раза длительностей участков несинхронных режимов колебаний. Это позволяет установить связь между развитием почечной гипертонии и ослаблением взаимодействия структурных элементов почки. Более глубокое понимание процессов, происходящих на уровне малых групп нефронов, и расширение знаний в данной области могут способствовать развитию новых клинических методов мониторинга и лечения почечной гипертонии. Проведены исследования частотно-временной структуры электроэнцефалограмм (ЭЭГ), направленные на изучение динамики характерных ритмов в различных функциональных состояниях. Разработана методика диагностики пространственно-временных осцилляторных паттернов в записях электрической активности головного мозга, основанная на применении непрерывного вейвлет-преобразования и расчета количественных мер сложности по сигналам мгновенных амплитуд ритмических процессов. Данная методика применена для исследования изменений динамики ритмов ЭЭГ при интенсивной умственной деятельности. Были изучено влияние изменений окружающей среды в условиях урбосистем на живые объекты, включая функционирование высшей нервной системы. С применением разработанных методик частотно-временного анализа физиологических сигналов было проведено исследование влияния на электрическую активность головного мозга различных вариантов звуковых воздействий, включая шумовые аудио-сигналы, аудио-сигналы с сильно выраженным ритмом и т.д. Было показано, что частотно-временной анализ ЭЭГ на основе вейвлет-преобразования и расчета количественных мер сложности позволяет характеризовать отклик в структуре ЭЭГ на изменение окружающей среды. Разработанные методики могут найти применение в автоматизированных системах мониторинга функционального состояния организма.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 2; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 2, учебников и учебных пособий - 1, тезисов докладов конференций – 9.
Представлен научно-технический отчет.
Получено 5 свидетельств о регистрации программ ЭВМ и баз данных.	
15.	СГТУ-142 «Разработка методов дискретного анализа семантики слабоструктурированных систем»	Сытник А.А.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Информационные системы и технологии»	Рассмотрены дискретные модели и методы обогащения связанных данных. Сделан обзор существующих подходов и соответствующих программных продуктов для обогащения связанных данных. Исследованы возможности гиперграфов для обогащения связанных данных. Предложены подходы для автоматической генерации данных в семантических форматах, преобразования их в связанные данные для последующего обогащения и размещения в облаке связанных данных. Разработан программный комплекс по извлечению информации из социальных сетей и преобразования её в формат семантической социальной сети FOAF. Разработано программный продукт "Конвертер табличных данных в формат"; и получено свидетельство № 2016617139.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 2; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 2, статей в научных журналах индексируемых в базе данных European Reference Index for the Humanities – 1, учебников и учебных пособий - 1, тезисов докладов конференций – 8.
Представлен научно-технический отчет.
Защищена 1 кандидатская диссертация.
Получено  свидетельство о регистрации программы ЭВМ и базы данных.	
16.	СГТУ-143 «Исследование распространения электромагнитных волн в гиперболических, фотонно-кристаллических средах и в устройствах нанофотоники и нелинейного взаимодействия атомов и молекул с сильным электромагнитными полем в таких средах»	Мельников Л.А.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Приборостроение»	Исследована динамика волоконных лазеров кольцевого типа и кольцевых резонаторов с учетом дисперсии и нелинейности материала, исследованы дисперсионные характеристики сред с гиперболической дисперсией, изучены динамика солитонных импульсов в волокнах с периодическим изменением дисперсии.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 7; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 7, тезисов докладов конференций – 11.
Представлен научно-технический отчет.	
17.	СГТУ-144 «Теория и использование нелинейных явлений в ансамблях осцилляторов со сложными связями применительно к телекоммуникационным системам и сетям»	Астахов В.В.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Радиоэлектроника и телекоммуникации»	Исследована сложная динамика связанных неидентичных лазерных систем. Показано, что изменение времени запаздывания приводит к чередованию периодических и стационарных режимов. Показано, что система является мультистабильной, мультистабильность при этом формируются комбинациями периодических, квазипериодических и хаотических колебательных режимов. Разработан метод анализа устойчивости синхронных кластеров для модели типа звезда. Разработан метод выявления гиперболических аттракторов в хаотических системах с временным запаздыванием. Выявлен бифуркационный механизмы формирования мультистабильности и затягивания частоты в осцилляторе ван дер Поля с дополнительным колебательным контуром. Показано, что формирование бистабильности наблюдается в результате двух основных бифуркаций: субкритической бифуркации Неймарка-Сакера и суперкритической бифуркации Андронова-Хопфа. Границы бассейнов притяжения формируются устойчивыми и неустойчивыми инвариантными многообразиями седловых двумерных торов. Вскрыты бифуркационные механизмы формирования динамических режимов оптоэлектронного генератора. Предложена модификация амплитрона с существенно увеличенной площадью катода по сравнению с приборами с традиционной цилиндрической структурой. Показана возможность генерации сигнала в скрещенных электрических и магнитных полях в случае переменного магнитного поля. Определены оптимальные параметры параметрической генерации в скрещенных электро-магнитных полях. Определены критерии выбора заданного электрического потенциала при параметрической генерации. Проведен анализ начального этапа параметрической генерации в скрещенных полях. Проведено исследование параметрической генерации в режимах умножения частоты. Исследованы явления нелинейного резонанса и синхронизации в кольце связанных осцилляторов Тоды. Выявлено, что нелинейный резонанс существенным образом влияет на структуру языка синхронизации. В результате нелинейного резонанса наблюдается сосуществование двух устойчивых предельных циклов вблизи резонансной частоты, что приводит к сосуществованию периодических и квазипериодических режимов в языке синхронизации.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 7; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 7, монографий - 1, учебников и учебных пособий - 1, тезисов докладов конференций – 8.
Представлен научно-технический отчет.
Защищены 2 кандидатские диссертации.
	
18.	СГТУ-145 «Разработка методологии исследования и научное обоснование ресурсоэффективных технологий и систем энергообеспечения энергоемких промышленных комплексов»	Семенов Б.А.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Промышленная теплотехника»	Разработаны новые ресурсоэффективные технологии совместной генерации электрической и тепловой энергии, и холода, обеспечивающие максимальную интеграцию с технологическими процессами промышленных комплексов по переработке углеводородного сырья. Предложена общеэкономическая модель и новый комплексный подход к оценке эффективности систем энергоснабжения, основанный на многокритериальных показателях, позволяющий учесть надежность обеспечения энергоресурсами, экологическую безопасность, системную энергоэффективность и другие факторы, и реализующий принципы максимального использования вторичных энергоресурсов, горючих отходов и промышленных стоков для выработки электрической и тепловой энергии и холода в собственных источниках. Предложены и обоснованы новые высокоэффективные системы тепло-, электро-, холодоснабжения (системы энергогенерации) с утилизацией потенциала вторичных энергетических и материальных ресурсов, в том числе горючих отходов и промышленных стоков, интегрируемые с промышленными комплексами по переработке углеводородного сырья различной технологической топологии, производствами технического стекла и керамических изделий.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 2; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 3, монографий - 1, учебников и учебных пособий - 1, тезисов докладов конференций – 10.
Представлен научно-технический отчет.
Получен патент РФ на изобретение.	
Проектная часть	
19.	СГТУ-157 «Анализ и выделение паттернов в нелинейных системах и активных средах, лежащих в сфере интересов интегрированных технологий (наноустройства для генерации ТГц излучения и их использование в информационно-телекоммуникационных системах, биологические и нейрофизиологические системы)»	Храмов А.Е.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Автоматизация, управление, мехатроника»
	В ходе выполнения третьего этапа проекта была получена следующая научно-техническая продукция, которая связана с разработкой новых методов анализа и диагностики осцилляторных паттернов в сложных нестационарных сигналах различной природы: 1) Метод энергетического анализа структуры нейрофизиологических сигналов (на базе непрерывного вейвлетного преобразования). 2) Модифицированный метод анализа мультискейлинговой структуры физиологических сигналов. 
В ходе работы подготовлен и зарегистрирован программный пакет, реализующий предложенную методику расчета спектра показателей Ляпунова для одномерной модели полупроводниковой наноструктуры, разработанный в среде программирования Fortran. Подготовлена научно-техническая документация, содержащая описание разработанных методик и принципом, лежащих в основе расчета спектра показателей Ляпунова для исследуемой распределенной системы и особенностей его применения как для анализа устойчивости стационарного состояния, так и переходов между различными режимами нестационарной динамики и количественной оценки их сложности. Определены критерии потери устойчивости пространственно-временных паттернов при изменении ширины запрещенной зоны (вероятности межминизонного туннелирования). В ходе работы подготовлен и зарегистрирован программный пакет, реализующий расчет спектра показателей Ляпунова для полупроводниковой наноструктуры, находящейся под действием постоянного магнитного поля. Также был реализован программный пакет для расчета спектра показателей Ляпунова данной системы, находящейся под действием периодического сигнала. Была разработана научно-техническая документация, содержащая описание данных программных пакетов и содержащая результаты анализа исследуемых систем.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 10; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 12. Представлен научно-технический отчет. Защищена 1 кандидатская диссертация.
Получено 10 свидетельств о регистрации программ ЭВМ и баз данных.	
20.	СГТУ-158 «Разработка сенсорных систем на основе полисахаридных матриц для люминесцентного определения полициклических углеводородов в жидких средах»	Шиповская А.Б.
д.х.н., проф. каф. 
«Экология»	Исследованы спектрально-кинетические характеристики люминесценции 17-и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в водной среде и в фазе сорбента - пленки из диацетата целлюлозы (ДАЦ).
Установлено существенное повышение сигнала флуоресценции ПАУ (за исключением флуорена и аценафтена) на матрице ДАЦ по сравнению с водными растворами. Установлено, что модификация мембраны ДАЦ с помощью ПАВ ТХ-100 позволяет расширить предел обнаружения пирена методом ТФЛ до концентрации 10(-9) М и увеличить интенсивность сигнала флуоресценции. Исследована возможность определения ПАУ в жирах и эмульсиях. Поскольку ранее было показано, что для определения ТФЛ пирена необходима его экстракция из жировой среды этанолом, проводился поиск других экстрагентов и оптимизация условий определения на ДАЦ-мембране. В частности, определены значения интенсивности ТФЛ пирена при его сорбции из этанола, диметилсульфоксида (ДМСО) и водных растворов данных растворителей, а также ацетонитрила и диоксана. Установлено, что наиболее предпочтительна экстракция из водно-органической среды, поскольку при контакте с индивидуальным органическим растворителем, кроме этанола, изменяются свойства полисахаридной матрицы. Определены условия детекции следовых количеств ПАУ (на примере пирена) с помощью ТФЛ-анализа на разработанной ДАЦ-матрице. По результатам исследования разработана принципиальная технологическая схема получения и применения тест-систем на основе ДАЦ-матриц для определения ПАУ в водных средах, состоящая из следующих стадий. Исследовано взаимодействие тяжелых металлов с бычьим сывороточным альбумином (БСА) по данным тушения собственной флуоресценции белка ионами тяжелых металлов. Экспериментально выявлено, что ионы меди обладают большей способностью связываться с белком с образованием нефлуоресцирующих комплексов, что приводит к значительному уменьшению интенсивности флуоресценции белка. Для оптимизации характеристик твердофазных матриц на основе хитозана исследованы оптические и реологические свойства этого полисахарида. Получены численные решения градиентных зависимостей вискозиметрических функций воднокислотных растворов хитозана. Установлено, что численное решение с удовлетворительной точностью описывает экспериментальные реограммы вязкости. Рассчитаны значения наибольшей ньютоновской вязкости, определены концентрационные режимы полуразбавленных и концентрированных растворов, найдена область концентраций, при которой происходит изменение механизма массопереноса и образуется флуктуационная сетка зацеплений. Обнаружена зависимость удельного оптического вращения пленок хитозана от угла ориентации образца относительно направления вектора поляризации падающего луча света в плоскости, перпендикулярной данному лучу. Показано, что модуль величины удельного оптического вращения плёнок хитозана в форме полиоснования на порядок больше значений этой же величины плёнок в форме полисоли. Высказано предположение о влиянии данной характеристики на ТФЛ вещества. На уровне теории B3LYP/6-311++G(d,p) рассчитана пространственная и электронная структура молекул пирена, аценафтена, аценафтилена, хризена и инденопирена, 1,2,5,6-дибензантрацена. В качестве основной характеристики электронной структуры выбран APT-заряд на основе атомных полярных тензоров. Рассчитаны площади ван-дер-ваальсовой поверхности, объёмы молекул, рефракция, поляризуемость, индекс липофильности, дипольный момент молекул. Сделаны предположения о причинах различной эффективности сорбции и ТФЛ данных ПАУ на матрице ДАЦ.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 3; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 3.
Представлен научно-технический отчет.
Получен патент РФ на изобретение.	
21.	СГТУ- 159 «Кинетические закономерности и механизмы процесса извлечения поллютантов из сточных вод и почв с помощью природных и модифицированных сорбентов и энергии внешних физических полей»	Ольшанская Л.Н.
д.х.н., проф., зав. каф. 
«Природная и техносферная безопасность»	Разработаны технологические рекомендации по изготовлению и использованию экологически безопасных,
ресурсосберегающих сорбционных материалов на основе отходов: керамического цеха (ОКЦ), ОКЦ и термообработанной при Т=250-350 0С шелухи подсолнечника (пшеницы, обмолота проса); полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и терморасширенного графита (ТРГ). Изучена адсорбционная способность исходных и модифицированных отходов агропромышленного комплекса в процессах очистки почв и вод от ионов тяжелых металлов (ТМ: Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+, Ni2+, Feобщ.) (Э=97-99 %) и нефтепродуктов (НП: нефть, керосин, бензин, машинное масло И-20А (Э=95-99 %)). Установлены зависимости эффективности сорбционной очистки водных модельных систем в отношении нефтепродуктов и ионов ТМ при влиянии различных факторов (количество сорбента, его вид (порошок, гранулы, таблетки), соотношение компонентов, величина рН, температура термообработки, температура сорбции, время сорбции, Снач и др.). Определено, что наиболее высокими сорбционными свойствами обладают сорбенты, полученный при соотношении 50:50 (%) отходов сельхозпереработки (шелухи подсолнечника) и ОКЦ, термообработанных при t= 300 оС в течение ~ 20 мин.; сорбент при соотношении 20:80 (%) связующего на основе ПЭТФ и ТРГ, таблетированных при t= 250 оС и давлении 20 кгс/см2. Установлено, что сорбционные материалы на основе отходов ПЭТФ с ТРГ, обладают плавучестью (100 % через 96 ч), что позволит применять их для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Разработаны способы утилизации отработанных сорбционных материалов на основе ОКЦ для производства глиноземного цемента, керамзита, кирпича, сухих строительных смесей, мелющих тел; сорбенты на основе ПЭТФ с ТРГ в качестве смолистых добавок в асфальтовые смеси и при производстве дорожных покрытий. Новизна технических решений подтверждена патентом РФ № 2590999 от 17.06.2016. 
Разработана технологии получения сорбционных материалов, изготовлена установка и открыто малое предприятие ООО «ЭКО-СОМ» по изготовлению адсорбентов на основе отходов агропромышленного комплекса. Предложены технологии использования отходов агропромышленного комплекса, полимеров, терморасширенного графита для изготовления высокоэффективных сорбционных материалов. Выбраны сорбенты для извлечения поллютантов из загрязненных вод. Предложены способы утилизации отработанных сорбентов.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 6; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 2.
Представлен научно-технический отчет.
Получен патент РФ изобретение.	
22.	СГТУ-160 «Исследование мультиэлектродных чипов на основе наноструктур в качестве газоаналитических устройств»	Сысоев В.В.
д.т.н., проф. каф. «Физика»	Проведено сравнительное исследование однокристальных мультисенсорных микросистем, изготовленных на основе различных наноструктур (вискеры сульфида титана и углеродные нанотрубки). Исследованы и апробированы методы распознавания образов на основе искусственных нейронных сетей и статистических распределений для обработки векторных сигналов однокристальных мультисенсорных микросистем, в том числе на основе специализированных процессоров. Выработаны рекомендации для использования полученных результатов в промышленности и образовательном процессе.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 13; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 13.
Представлен научно-технический отчет.
Защищена докторская диссертация.
Получены: патент (свидетельство) на полезную модель, патент РФ на изобретение, приказ о коммерческой тайне на сведения о секретах производства, охраняемых в режиме Ноу-хау.	
23.	СГТУ-161 «Исследование возможности создания новых типов наноструктурных вакуумных микроволновых интегральных схем с матричными автоэлектронными катодами и миниатюрными резонансными системами, выполненными на основе печатных плат»	Царев В.А.
д.т.н., проф. каф. 
«Электронные приборы и устройства»	Изготовлен макет генератора с тормозящим полем (ГТП) на базе серийного отражательного клистрона. Проведены экспериментальные исследования и сравнение его параметров с отражательным клистроном.
Показано, что в схеме с ГТП электронный КПД прибора может достигать 30%. Предложена конструкция однолучевого генератора с тормозящим полем с трехзазорным резонатором, выполненным с помощью технологии интегральных схем. Разработанная многолучевая резонансная система генератора с тормозящим полем может работать в многочастотном режиме и может быть использована в более сложных многолучевых колебательных системах. Получены новые результаты при исследовании трехзазорных резонаторов с полосковыми резонансными элементами на печатных платах. Реализованы режимы возбуждения с кратностью K=2 синфазного и π/2 вида и с кратностью K=3 для синфазного и противофазного видов колебаний. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых вакуумных типов многолучевых микроприборов клистронного типа с матричными автоэмиссионными катодами, работающих в коротковолновой части СВЧ-диапазона и в терагерцевом диапазоне. Предложена новая конструкция электровакуумного микроволнового автогенератора клистронного типа миллиметровых и субмиллиметровых длин волн с трехзазорным резонатором, позволяющая увеличить электронный КПД и выходную мощность. Разработаны новые типы квазифрактальных резонансных систем для многолучевых приборов клистронного типа, работающих в качестве мощных усилителей, генераторов или умножителей частоты. Определены оптимальные параметры процесса многомодового взаимодействия двухзазорного квазифрактального резонатора с многолучевым электронным потоком, при которых реализуется режим несинусоидальной скоростной модуляции, а также оптимальные параметры многомодового режима взаимодействия при работе в качестве группирующего двухчастотного резонатора. Получены новые результаты исследований ((М-коэффициент связи и Ge/G0- относительная активная электронная проводимость, а также электродинамические параметры: Q0 –собственная добротность и ρ=R/Q0 – характеристическое сопротивление) двухчастотных ступенчато-неоднородных резонаторов, работающих на двух кратных трем частотах (30 и 90 ГГц). Получены новые результаты исследования трехзазорного многоканального клистронного резонатора, настроенного на две кратные резонансные частоты (f0=18.57ГГц и f2=37.14ГГц). Получены результаты исследования математической модели монотрона при котором обеспечиваются более высокие КПД и выходная мощность при меньшем ускоряющем напряжении. Это позволило получить увеличение КПД на 14% и выходной мощности СВЧ излучения монотрона на 400Вт. Впервые разработана конструкция 9-лучевого монотрона с четырехзазорным резонатором в W-диапазоне длин волн. Получены данные о возможности получения на частоте 91 ГГц выходной мощности в режиме автогенерации около 1.5 кВт при полном КПД 8.4%.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 1; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 6.
Представлен научно-технический отчет.
Получен патент РФ на изобретение.	
24.	СГТУ-162 «Создание научно-технической основы, обеспечивающей научно обоснованное проектирование опор качения сложных транспортных, космических и других технических систем с повышенным ресурсом работы с использованием разработанного на ее базе прикладного программного обеспечения»	Королев А.В.
д.т.н., проф. каф. «Технология машиностроения»	Результаты экспериментальных исследований, подтверждающие различный характер износа на различных участках профиля рабочих поверхностей, закономерностей влияния на износ геометрических параметров рабочих поверхностей опор качения с обобщенной формой рабочих поверхностей. Программный продукт для научно обоснованного проектирования опор качения с повышенными эксплуатационными свойствами в различных условиях их применения. Практические рекомендации по совершенствованию конструкций опор качения и технологии их изготовления.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 8; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus – 24, статей в научных журналах индексируемых в базе данных European Reference Index for the Humanities – 2.
Представлен научно-технический отчет.
Защищены 2 докторские диссертации.
Получено: 3 патента РФ на изобретения;  6 патентов (свидетельств) на полезную модель.	
25.	СГТУ-163 «Теоретико-экспериментальное обоснование методологии получения наноструктурированных биосовместимых покрытий с контролируемыми топографией, пористостью и составом поверхности на основе металлических и металлокерамических материалов»	Лясников В.Н.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Физическое материаловедение и технология новых материалов»	В результате выполнения исследований решена актуальная научно-практическая проблема повышения качества и точности изделий машино- и приборостроения, а также медицинского назначения из титана и его сплавов путем разработки научных основ комплекса технологических процессов формирования композиционных покрытий, механической и физико-химической обработки, имеющая важное значение для развития теории и практики изготовления прецизионных деталей машин, приборов и изделий с высокопористыми покрытиями. Получены образцы внутрикостных эндопротезов, обладающих повышенными остеоинтеграционным потенциалом в сочетании с антимикробными свойствами, а также повышенными механическими и улучшенными структурно-морфологическими характеристиками.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 4; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 5.
Представлен научно-технический отчет.
Получено 4 патента РФ на изобретения.	
26.	СГТУ-164 «Разработка научных и технологических основ получения хитозановых фильтрационных мембран с регулируемыми функциональными свойствами для промышленных биотехнологий»	Седелкин В.М.
д.т.н., проф., гл.н.с.
лаборатории «Машины и аппараты пищевых производств и теплотехники» 
Энгельсского технологического института	Определены структурно-парометрические, комплексообразующие, энтеросорбционные, антиоксидантные и биоцидные параметры хитозановых мембран и установлено влияние на них процессов модифицирования;
протестированы разработанные образцы модифицированных мембран в процессах фильтрации жидких биосмесей, содержащих наночастицы с различными молекулярными массами и бактериальными свойствами (белки, бактерии, грибки, микробы и др.); созданы модели для описания процессов формирования хитозановых мембранных наносистем и научные основы регулирования структуры и управления их свойствами применительно к конкретным фильтрационным промышленным биотехнологиям.	По теме исследования опубликовано: статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 2; статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 2.
Представлен научно-технический отчет.
Защищены 2 кандидатские и 2 докторская диссертации.
Получено 2 патента РФ на изобретения.	
Конкурсы грантов Российского гуманитарного научного фонда	
Конкурс «а» - проект проведения научных исследований, выполняемый научным коллективом или отдельными учеными	
27.	СГТУ-181 «Индивидуальный опыт болезни и страдания в контексте социокультурных трансформаций: философские проблемы медико-антропологических исследований»	Михель Д.В.
д.ф.н., проф., зав. каф. «Спорт, туризм и молодежная политика»
	На основании анализа научной литературы разработана предварительная версия концепции социокультурного конструирования пациентского опыта болезни и страдания. Проработан вопрос о социокультурных механизмах конструирования опыта болезни и эволюции социальной реакции на болезнь. Рассмотрен социально-исторический опыт реакции на проказу и другие «новые болезни» развитых обществ. Проработан вопрос о социокультурном конструировании пациентского опыта применительно к проблематике социокультурных особенностей и культурно-исторических различий. Проработан вопрос об опыте болезни и страдания как социокультурной конструкции, изменяющейся во времени и пространстве. Изучены моральные, социально-психологические и политические аспекты пациентского опыта. На разнообразном медико-антропологическом материале сформулирован вывод о значении фактора социального неравенства в процессе социокультурного конструирования опыта болезни и страдания. Сформулированы основные положения философской концепции социокультурного конструирования пациентского опыта болезни и страдания.	Основные результаты работы над проектом представлены в рамках 4-х статей.	
Конкурс поддержки молодых ученых 2016 года, тип проекта «а2»	
28.	СГТУ-225 «Жизнь и деятельность В.Н. Коковцова (по материалам российских и зарубежных архивов)»	Ковалев М.В.
к.и.н., доц. каф. «Геоэкология и инженерная геология»	Изучена современная историография, посвященная жизни и деятельности графа В.Н. Коковцова. Составлен историографический обзор по теме и библиография. Проведены поисковые работы в российских и зарубежных архивах (Государственный архив РФ, Российский государственный исторический архив, Отдел рукописей Национальной библиотеки Франции, Архив Королевского музея армии и военной истории в Брюсселе и др.), выявлены новые документы и материалы о В.Н. Коковцове. Введены в научный оборот новые исторические источники. Изучены различные аспекты службы В.Н. Коковцова в Главном тюремном управлении Министерства внутренних дел, на посту министра финансов и председателя Совета министров Российской империи, общественная деятельность В.Н. Коковцова в годы эмиграции. Кроме того, проанализировано мемуарное наследие В.Н. Коковцова. 	Опубликовано 6 научных статей, сделано 4 доклада на научных конференциях.	
Международный конкурс РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ) 2016 года, тип проекта «а(м)»	
29.	СГТУ-226 «Алекситимия как фактор риска развития аддиктивного поведения молодёжи в Республике Беларусь и России»	Замогильный С.И.
д.ф.н., проф., зав. каф. «Гуманитарные науки и физвоспитание» Энгельсского технологического института	Произведен обзор научной литературы по проблеме, определена операционализация основных понятий, установлены научные контакты с участниками проекта в Республике Беларусь, разработан инструментарий психологического исследования для дальнейшего проведения исследования молодежи с аддиктивным поведением в Республике Беларусь и России. Проведен анализ возникновения различного рода аддикций, в частности, психолого-социальный анализ возникновения игровой зависимости. Проведено социально-психологическое исследование игровой зависимости и обоснована взаимосвязь лудомании и алекситимии молодежи, страдающей нехимической зависимостью, с аддиктивным поведением.	Изданы 13 публикаций, из них 12 статей и 1 монография.	
Международный конкурс РГНФ – Министерство образования, культуры и науки Монголии (МинОКН) 2016 года, тип проекта «г(м)»	
30.	СГТУ-227 «Элементы этноспорта в физкультурно-игровой терапии химических и нехимических аддикций молодежи»	Залевский А.В.
к.ф.н., доц. каф. «Гуманитарные науки и физвоспитание» Энгельсского технологического института	Подготовлена коллективная монографии и серия статей. Проведен семинар на территории Монголии, на котором обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества по совместным российско-монгольским исследованиям, программа и основные направления работы Круглого стола по проблемам аддикций в молодёжной среде и роли этнических видов спорта в их социальной терапии.	В процессе работы над темой гранта подготовлено и издано: 1 монография, 1 учебно-методическое пособие, 5 научных статей.	
Конкурсы грантов Российского фонда фундаментальных исследований	
Конкурс «а» - инициативные научные проекты	
31.	СГТУ-125 «Разработка научных основ создания нового класса энерго- и ресурсосберегающих генераторов холода и тепловой энергии с «гибким» обратным термодинамическим циклом»	Баженов А.И.
к.т.н., доц. каф. «Теплоэнергетика»
	В результате исследования впервые были определены научные основы создания энерго- и ресурсосберегающих парокомпрессионных охладителей; выявлена область крупномасштабного и высокоэффективного применения таких установок в сложных энергоснабжающих системах, а также значительное влияние на неё массогабаритных характеристик водогрейных котельных установок. На основании расчётов поверхностей нагрева и испытания экспериментального образца контактного нагревателя для котла нового класса было произведено сопоставление его массогабаритных характеристик и ряда конструкций существующих водогрейных котлов. Было показано, что новая концепция водогрейных котельных установок позволяет, при обеспечении тепловой экономичности на уровне лучших мировых образцов, снизить массу и габариты топочной теплообменной части более чем в 10 раз по сравнению с другими известными конструкциями.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 2.	
32.	СГТУ-126 «Получение и исследование свойств наноструктурированных магнитных пленок перспективных для построения элементной базы на принципах магноники и фононики»	Захаров А.А.
д.т.н., проф., зав. каф. «Электронные приборы и устройства»
	На примере поликристаллических пленок Ni(100) и Ni(111) исследовано влияние текстуры пленок Ni на геометрические размеры оксидных наноструктур, сформированных методом локального анодного окисления (ЛАО). Исследованы режимы ЛАО пленок ферромагнитных металлов Ni, Fe, FeCo и Co. Рассмотрены возможности создания фононных кристаллов для поверхностно-акустических волн (ПАВ) на ферромагнитной пленке Ni методом ЛАО и электронно-лучевой литографии (ЭЛЛ). Предложен метод создания магнитных наноструктур на основе ферромагнитных пленок на базе импульсной силовой литографии с использованием алмазных игл. Проведено микромагнитное моделирование распределения намагниченности нанопроволок Ni с нормальной одноосной анизотропией типа легкая ось. Методами фотолитографии химического травления, травления фокусированным ионным пучком, зондовой литографией и лазерной абляции изготовлены периодических планарные магнитные наноструктуры, исследованы СВЧ свойства таких структур и показано, что они обладают свойствами магнонных и магнито-фотонных кристаллов.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 6 и принятых к печати – 1.	
33.	СГТУ-127 «Новые композиционные волокнистые ионообменные мембраны с полифункциональной армирующей системой: синтез, структура и свойства»	Кардаш М.М.
д.т.н., проф. каф. «Химическая технология»
Энгельсского технологического института	Установлены корреляционные зависимости влияния давления и температурно-временных факторов процессов получения композиционных волокнистых ионообменных мембран на их структурные характеристики и хемосорбционные свойства. Методом эталонной контактной порометрии установлены основные характеристики пористости материалов, полученных при различных условиях и последовательностях стадий технологических операций. Проведена количественная оценка электротранспортных характеристик полученных материалов в растворах хлорида натрия: удельной электропроводности, ионной селективности и параметров вольтамперной кривой. В результате проведенных фундаментальных исследований показана возможность варьирования в широком диапазоне ряда свойств, что является существенным преимуществом по сравнению с известными ранее технологиями и позволяет получать катионообменные материалы с необходимыми характеристиками для конкретной области применения.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 14.	
34.	СГТУ-128 «Социальная сплоченность в социальном обществе: состояние, измерение, модель»	Ярская-Смирнова В.Н.
д.ф.н., проф. каф. «Психология и прикладная социология»
	В результате работы определена структура процесса формирования социальной сплочённости, этапы и особенности социального конструирования механизмов генезиса инклюзивных и социально-интеграционных практик в аспекте обострения и профилактики социального неравенства. Новые эмпирические данные сопоставлены с научными результатами каждого этапа выполнения проекта и мировыми достижениями; проведён вторичный анализ данных по проблеме социальной сплочённости российского общества (по трём городам). Разработаны методология и оригинальные методики сетевых исследований, темпоральная теория сплочённости и темпоралистская методология изучения виртуальных сетей в контексте социальной сплочённости; осуществлена темпоральная рефлексия сплочённости групп в социальных сетях посредством серии фокус групп. 	Подготовлена к изданию научная монография (20 п. л), обобщающая достижения работы по проекту за три года; организован отдельный Круглый стол «Сплочённость как конструкция времени» в рамках V Всероссийского социологического конгресса (Екатеринбург 2016). Подготовлены и сданы в печать авторские статьи в рецензируемых изданиях (18), в том числе, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ (16), а также изданиях, индексируемых в системах РИНЦ (27) и WoS (2).	
35.	СГТУ-130 «Обоснование и разработка методологии повышения надежности технологических процессов изготовления деталей на станках с ЧПУ на основе низкотемпературной плазменной модификации рабочей части металлорежущего инструмента и оптимизации условий его эксплуатации»	Бржозовский Б.М.
д.т.н., проф. каф. «Проектирование технических и технологических комплексов»
	В процессе разработки методологии созданы методы оценивания результатов модификации качества процесса эксплуатации модифицированного инструмента; разработана модель времени разрушения модифицированного слоя; установлено, что повышение надежности технологических процессов обработки модифицированным инструментом возможно только на основе одновременной оптимизации скорости резания и подачи. Область применения результатов – предприятия различных отраслей, где выполняются процессы механической обработки деталей, в том числе имеющих сложный геометрический профиль, на станках с ЧПУ.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 1.	
36.	СГТУ-170 «Формирование и эволюция временных и пространственно-временных структур в сложных адаптивных сетях»	Храмов А.Е.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Автоматизация, управление, мехатроника»	В ходе выполнения этапа была предложена и реализована с использованием технологии параллельного программирования численная модель многослойной адаптивной сети, взаимодействие слоев которой происходит согласно принципам конкуренции за оптимальную топологию. В ходе работы изучены процессы в реальных сетевых системах с адаптациями связей между элементами. Исследована нелинейная динамика полупроводниковых наноструктур, адаптивно связанных посредством добротного резонансного контура и показано, что увеличение количества взаимодействующих наноструктур позволяет не только получить области широкополосной генерации при настройке внешнего контура на более высокие частоты, но и повысить основную частоту широкополосного излучения в системе.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 13.	
37.	СГТУ-171 «Гидроупругие колебания пластин, взаимодействующих с пульсирующим слоем вязкой несжимаемой жидкости»	Попов В.С.
д.т.н., проф. каф. «Прикладная математика и системный анализ»	За отчетный период осуществлено построение нелинейной математической модели для исследования гидроупругости прямоугольных пластин связанных с упругой средой их окружающей, образующих щелевой канал с пульсирующим слоем вязкой несжимаемой жидкости, в плоской постановке. Проведено исследование свойств построенной нелинейной модели, разработан комплекс безразмерных переменных и осуществлен выбор малых параметров задачи. Проведено решение динамических задач гидроупругости пластин, образующих щелевой канал, методом возмущений и их линеаризация, а также решение линеаризованных задач и построение, на их основе, амплитудных и фазовых частотных характеристик рассматриваемой механической системы.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 14, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 4; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 10; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 4. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: всероссийских – 1, международных – 6.	
38.	СГТУ-172 «Анализ современных перспективных систем обработки электромагнитных и акустических сигналов СВЧ диапазона и разработка на основе новых физических принципов ключевых элементов с высокими техническими характеристиками для таких систем»	Никишин Е.Л.
к.ф.-м.н., доц. каф. «Физика»
	Проведена экспериментальная проверка разработанной в ходе выполнения проекта оригинальной теории взаимодействия акустических СВЧ сигналов, возбуждаемых в брэгговских ячейках многоэлементными преобразователями бегущей волны, с когерентным оптическим излучением. Получено подтверждение справедливости сделанных теоретических выводов. Проведена конструкторская проработка и модернизация установки высокочастотного напыления для выращивания пьезоактивных наноструктурированных пленок диэлектриков. Были рассчитаны, изготовлены и экспериментально исследованы широкополосные высокоэффективные ячейки Брэгга верхней части дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн на основе анизотропной дифракции в кристаллах ниобата лития, в которых генерация упругих волн осуществлялась посредством многоэлементных пьезопреобразователей бегущих волн. Изготовлен экспериментальный образец устройства акустооптической визуализации с двойным Фурье-преобразованием на основе кристаллов ниобата лития и сапфира с сопряженными сферическими поверхностями. Проведена теоретическая оценка и сравнение с экспериментальными данными коэффициента анаморфирования устройства. С помощью устройства акустооптической визуализации проанализировано акустическое поле, генерируемое многоэлементным пьезопреобразователей бегущей волны, предназначенным для работы в ячейке Брэгга. Данные анализа позволили выбрать оптимальные параметры преобразователя. Изготовлен экспериментальный образец монокристаллической модификации электрооптического модулятора Маха-Цендера с волноводной управляющей системой.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 5, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 2; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 5; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 2. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: выставка – 1, международных – 1.	
39.	СГТУ-173 «Минимизация методической погрешности бесцентрового измерения круглости и создание нового поколения приборов мехатронного типа»	Захаров О.В.
д.т.н., доц. каф. «Проектирование технических и технологических комплексов»
	Основными результатами исследований стали научное обоснование возможности минимизации методической погрешности бесцентрового измерения круглости на основе адаптивной наладки, создание новой математической модели, программно-алгоритмического обеспечения и разработка реализующего прибора нового поколения, построенного по мехатронному принципу.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 4, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 2; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 4; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 1. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: международных – 2.	
40.	СГТУ-174 «Методологические основы создания и разработка комплексных систем автоматического решения задач проектирования систем автоматического управления многомерными многосвязными объектами»	Степанов М.Ф.
д.т.н., проф. каф. «Радиоэлектроника и телекоммуникации»
	Выполнена формализация знаний о методах решения задач управления многомерными многосвязными объектами, разработаны алгоритмы операций и процедур, методики решения задач ряда классов. Осуществлено совершенствование формализованной модели знаний системы ГАММА-3 для учета особенностей методов решения задач проектирования систем управления многомерными многосвязными объектами для указанных классов решаемых задач. Разработаны математические и имитационные модели сервиса автоматического решения задач проектирования систем управления, выполнено их исследование с целью оптимизации структуры разрабатываемого интеллектуального Интернет ресурса (облачного сервиса). Определены методики изменения структурного состава разрабатываемого Интернет ресурса в зависимости от качественного состава и интенсивности потоков заявок на решение функциональных задач. Выполнена модернизация исполнительной подсистемы сервера приложений разрабатываемого интеллектуального Интернет ресурса в направлении использования унифицированных структур данных и унифицированного интерфейса с прикладными программами, реализующими проектные операции. Выполнено тестирование возможностей (решение тестовых задач) разрабатываемого интеллектуального Интернет ресурса. Проведена опытная эксплуатация разрабатываемого интеллектуального Интернет ресурса в учебном процессе магистерской подготовки по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах» СГТУ имени Гагарина Ю.А.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 17, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 3; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 14; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 4. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати – 3. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: международных – 8.	
41.	СГТУ-175 «Научно-технологические основы создания наноструктурированных биокомпозитных материалов и покрытий для замещения дефектов костной ткани»	Лясникова А.В.
д.т.н., проф., зав. каф. «Физическое материаловедение и биомедицинская инженерия»	Разработана методология формирования покрытий на основе замещенных серебро-, цинк-, магний-, медьзамещенных трикальцийфосфатов, изучены основные структурно-морфологические характеристики полученных покрытий. Проведены комплексные исследования количественно-качественного состава и морфологических особенностей биокомпозита на основе гидроксиапатита и бемита с целью его использования для создания биокомпозиционных материалов и покрытий с повышенными адгезионно-когезионными характеристиками и антимикробными свойствами. Разработана модель, позволяющая производить оценку прочности конструкций с учетом последующего размещения в организме пациента и применяемых материалов. Разработана методология насыщения пористой структуры сформированного имплантата биоактивными субстанциями с применением УЗ-колебаний.	В ходе выполнения проекта в 2016 г. было опубликовано 7 статей в журналах, входящих в базы Web of Science и/или Scopus, 3 статьи в журналах, включенных в список ВАК. Приняты к печати 2 статьи в журналы, входящие в базы Web of Science и/или Scopus, 2 статьи в журналах, включенных в список ВАК. Опубликовано 2 монографии, проиндексированные в базе РИНЦ; 11 публикаций, индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 6 учебных пособий; 12 публикаций в сборниках материалов конференций. Получено 2 патента на изобретения. Поданы заявки на регистрацию 2 программ для ЭВМ, а также подано 3 заявки на получение патентов на изобретение.	
42.	СГТУ-201 «Когерентно-оптическая диагностика процессов формирования структуры композитных материалов для тканевой и клеточной инженерии»	Зимняков Д.А.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Физика»	В ходе выполнения проекта разработано, изготовлено и апробировано в экспериментах лабораторное оборудование для спекл-коррелометрического анализа процессов формирования структуры синтезируемых высокопористых и пеноподобных полимерных материалов. Получены предварительные экспериментальные данные о временной декорреляции спекл-модулированного лазерного излучения, многократно рассеянного дисперсными слоями полилактидов, насыщенных докритической/сверхкритической двуокисью углерода и вспениваемых при сбросе давления в реакторе. Предложена обобщенная броуновская модель, в которой меняющийся в зависимости от времени коэффициент Херста связан с параметрами гиперэкспоненциальной модели для временной корреляционной функции. С использованием разработанной в модели эволюции поляризационных состояний парциальных составляющих рассеянного поля при многократном рассеянии установлено существование двух различных сценариев стохастизации поляризационных состояний. Выявлены закономерности, определяющие кинетику зарождения, развития и затухания локальных структурных нестабильностей на различных стадиях эволюции структуры среды, находящейся в замкнутом объеме. Предложена модель процесса формирования и старения структуры материала как потока элементарных событий - лавинообразных переходов отдельных структурных элементов и их небольших групп (кластеров) между двумя стационарными состояниями.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 3, из них: в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 3; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 3. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати – 3. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: международных – 2.	
43.	СГТУ-202 «Моделирование электромагнитных явлений в СВЧ системе «фрактальный резонатор- многолучевой электронный поток»	Царев В.А.
д.т.н., проф. каф. «Электронные приборы и устройства»	Исследована возможность применимости классических фрактальных кривых для   синтеза фрактальных двухзазорных резонаторов. Проведен поиск оптимальной геометрической формы генерируемых предфракталов для конструирования фрактальных двухзазорных резонаторов, предназначенных для взаимодействия с многолучевым потоком и построение их обобщенной компьютерной модели для расчета таких систем с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР). Проведен анализ выявленных особенностей распределения спектра частот и зависимостей электродинамических свойств резонаторов (резонансной частоты, добротности и характеристического сопротивления от параметров фрактальности и формы выбранных фрактальных кривых. Впервые на основе методов фрактальной геометрии предложена общая методика конструирования новых типов квазифрактальных двухзазорных резонаторов для мощных многолучевых клистронов.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 8, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 1; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 7; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 5. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: всероссийских – 1, международных – 2.	
44.	СГТУ-203 «Нелинейные дисперсионные волны в двух соосных упругих оболочках, содержащих вязкую несжимаемую жидкость между ними»	Могилевич Л.И.
д.т.н., проф. каф. «Прикладная математика и системный анализ»	За отчетный период выполнения проекта осуществлено построение нелинейной модели волновых явлений в сплошной среде с учетом взаимодействия эффектов нелинейности и дисперсии на примере двух соосных упругих цилиндрических оболочек типа Kирxгофа-Лява. содержащих вязкую несжимаемую жидкость между ними и во внутренней оболочке. Выполнено исследование свойств построенной нелинейной модели, разработка комплекса безразмерных переменных и выбор малых параметров задачи. Проведено решение поставленной задачи гидроупругости методом возмущений и сведение исходной модели к системе двух нелинейных уравнений. Выполнен анализ возможного точного решения для частного случая отсутствия жидкости во внутренней оболочке методом неопределенных коэффициентов с последующим получением решения соответствующих полиномиальных систем путем построения инволютивного базиса Гребнера. Найдены точные решения в виде уединенных волн в обеих оболочках. Рассмотрен случай наличия жидкости во внутренней оболочке и проведено численное исследование волновых явлений с помощью генерации разностных схем, полученных построением разностных базисов Гребнера.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 14, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 4; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 13; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 3. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: всероссийских – 1, международных – 5.	
45.	СГТУ-204 «Уединенные волны деформаций в неоднородных цилиндрических оболочках, взаимодействующих с упругой средой»	Землянухин А.И.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Прикладная математика и системный анализ»	За отчетный период исследована эволюция осесимметричных продольных волн в геометрически и физически нелинейной конструктивно неоднородной цилиндрической оболочке Кирхгофа-Лява, взаимодействующей с внешней нелинейно-упругой средой. С использованием метода многомасштабных разложений выведено новое неинтегрируемое квазигиперболическое уравнение шестого порядка с кубической нелинейностью, построены его точные уединенно-волновые решения. Разработан новый аналитический метод построения точных решений неинтегрируемых уравнений, возникающих в задачах нелинейной волновой динамики деформируемых сред. В геометрически нелинейной постановке исследована эволюция осесимметричных продольно-изгибных волн в цилиндрической оболочке типа Тимошенко, взаимодействующей с нелинейно-упругой средой. С помощью перехода к безразмерным переменным выявлены характерные малые параметры и проведен асимптотический анализ уравнений движения элемента оболочки в перемещениях. Выведено квазигиперболическое уравнение, моделирующее волновой процесс, построены его точные уединенно-волновые решения в форме бегущего импульса и бегущего фронта.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 8, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 3; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 7; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 1. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати – 1. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: всероссийских – 1, международных – 2.	
46.	СГТУ-205 «Контактное взаимодействие замкнутых цилиндрических оболочек подкрепленных набором локальных балок с учетом связанности полей и деформаций, белого шума и трансзвукового потока газа»	Крысько В.А.
д.т.н., проф., зав. каф. «Математика и моделирование»	В работе создана методология построения математических моделей и алгоритмов численного расчета двумерных и трехмерных механических структур с учетом связанности полей деформации и температуры при трансзвуковом обтекании элементов механических структур и с учетом контактного взаимодействия подкрепляющих элементов в виде балок с зазорами. Разработана методология построения математических моделей для двумерных структур и алгоритмов, применимая не только к кинематическим моделям первого приближения (Кирхгофа-Лява), но и к кинематическим моделям второго приближения (Тимошенко С.П.), третьего приближения (Шерементьева-Пелеха) для двумерных областей, а также моделей четвертого приближения (трехмерное тело) по В.В. Новожилову. Доказана теорема существования решения связанной задачи термоупругости модели первого приближения (Кирхгофа-Лява). Для механических структур (замкнутых цилиндрических оболочек, сферических прямоугольных в плане оболочек, осесимметричных пластинок с начальной неправильностью и осесимметричных сферических и конических оболочек, балок) созданы алгоритмы и комплексы программ сведения к задаче Коши с помощью методов Ритца и Бубнова-Галеркина в высших приближениях, конечных разностей второго порядка точности, конечного элемента. Созданы алгоритмы и комплексы программ для определения спектра Ляпуновских показателей по методам Бенеттина, Канца, Вольфа, Розенштейна. Задача о контактном взаимодействии балки и замкнутой цилиндрической оболочки конечных размеров была реализована с помощью программного пакета ANSYS.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 10, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 1; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 6; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 3. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: международных – 4.	
47.	СГТУ-206 «Нелинейная динамика и хаос MEMS резонаторов с учетом поперечного сдвига и связанности полей деформаций и температур»	Крысько А.В.
д.ф.-м.н., проф. каф. «Прикладная математика и системный анализ»	В работе создана математическая модель микро-механического датчика инерциальной информации (ММДИИ), дано ее математическое обоснование, создан программный продукт на ПЭВМ для анализа колебаний и управления ими. Получены математические модели для конструктивно более простых микро-электро-механических систем (с различным количеством балочных и пластинчатых элементов, их расположением и креплением к основанию). Разработана итерационная процедура решения контактных задач пластинчатых структур. Доказана сходимость этой итерационной процедуры. Проанализировано НДС двухслойного пакета пластин в зависимости от типа граничных условий, расстояния между пластинами, диаграмм напряжение - деформация для каждой пластины. Для получения достоверных результатов, расчеты были проведены несколькими методами, разработанными авторами, а так же с использованием стандартных программных комплексов, в том числе был применен программный пакет ANSYS. Для управления сложными колебаниями новой модели микро-механического датчика инерциальной информации гироскопа созданы принципиально новые методы анализа хаотической фазовой синхронизации на основе вейвлет-анализа. Даны рекомендации по оптимизации конструкций для уменьшения влияния температурных возмущений на точность показаний.	Количество научных работ по проекту, опубликованных в 2016 году – 11, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 2; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 11; в изданиях, включенных в международные системы цитирования (библиографические и реферативные базы научных публикаций) – 3. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати – 1. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике проекта: международных – 5.	
48.	СГТУ-207 «Использование биомиметического подхода при модификации поверхности внутрикостных имплантатов нанесением биокомпозитных наноструктурированных покрытий «металл-металлозамещенные трикальцийфосфаты-биоактивные вещества»	Дударева О.А.
к.т.н., доц. каф. «Физическое материаловедение и биомедицинская инженерия»	Рассмотрена и обоснована возможность применения биомиметического подхода при модификации поверхности внутрикостных имплантатов. Экспериментально и теоретически доказана возможность получения наноструктурированных покрытий на основе металлозамещенных трикальцийфосфатов. Показаны перспективы применения в качестве замещающих элементов таких металлов, как Mg, Ag, Си, Zn для создания покрытий, обладающих антимикробным и остеостимулирующим эффектом. Разработана математическая модель поведения имплантируемых конструкций различного назначения под действием функциональных нагрузок, на основе предложенной модели разработана компьютерная программа.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 2 статьи в журналах, входящих в базу Web of Science и/или Scopus, 2 монографии, проиндексированные в базе РИНЦ, 1 статья в журнале, входящем в список ВАК. Принято к опубликованию 2 статьи в журналах, входящих в базы Web of Science и/или Scopus, 2 статьи в журналах, включенных в список ВАК. Опубликовано 14 публикаций, индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 7 учебных пособий, 11 публикаций в сборниках материалов конференций. Была подана заявка на регистрацию программы для ЭВМ, а также подано 3 заявки на получения патента на изобретение.	
49.	СГТУ-208 «Виртуальная дистанционная занятость молодежи в современной России: концептуализация, измерение, моделирование»	Зайцев Д.В.
д.с.н., проф. каф. «Психология и прикладная социология»	Исследовано фазовое состояние виртуальной дистанционной занятости молодежи; установлены и обоснованы ключевые макрофазы - институциализация и профессионализация, детерминирующие мезо- и микрофазы, а также определены фазовые координаты как квантифицированные параметры фаз; разработан и обоснован методологический подход к измерению объекта (микс-стратегия); разработаны понятийная схема, показатели и индикаторы виртуальной дистанционной занятости молодежи; в ходе количественного исследования получены новые эмпирические данные об объекте; осуществлен структурно-функциональный анализ формата социальных сетей и разработан новый граф сети; проведено измерение социокультурных аспектов виртуальной дистанционной занятости молодежи; определены и обоснованы предварительные количественные параметры для создания макета математической модели виртуальной дистанционной занятости молодежи. 	Проведена апробация результатов научно-исследовательской работы по проекту на 4 международных конференциях. Опубликованы, а также сданы в печать авторские статьи в рецензируемых изданиях (2), в том числе, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ (2), а также изданиях, индексируемых в системах РИНЦ (4).	
Конкурс «мол_а» - научные проекты, выполняемые молодыми учеными (Мой первый грант)	
50.	СГТУ-209 «Генерация терагерцового излучения путем умножения частоты в многозазорных резонаторах»
	Мучкаев В.Ю.
к.т.н., доц. каф. «Электронные приборы и устройства»	Проект направлен на решение одной из актуальных проблем современной вакуумной СВЧ электроники — создание малогабаритных когерентных источников терагерцового диапазона с высоким КПД.
В ходе выполнения первого этапа проекта были получены следующие результаты:
1.	Проведен расчет размеров и электродинамических параметров. Собственные частоты резонаторов вычислялись путем решения уравнений Максвелла методом конечных разностей во временной области в трехмерном случае с прямоугольной пространственно-временной сеткой разбиения. Электродинамические параметры были рассчитаны по известным формулам методами численного интегрирования по полученным распределениям электромагнитного поля в резонаторах.
2.	Решена задача снижения неравномерного распределения продольной компоненты электрического поля высшего вида колебаний в зазоре вдоль ширины многолучевой грубы дрейфа за счет установки четвертьволновых короткозамкнутых отрезков прямоугольного волновода.
3.	Начато численное исследование влияния угла пролета между зазорами и отношений амплитуд ВЧ напряжений на зазорах трехзазорного резонатора на условия возбуждения и амплитуду колебаний в установившемся режиме высшего вида с кратной частотой. Моделирование строилось на основе решения уравнения Максвелла-Власова и метода «частиц в ячейке» для описания динамики электронного потока. Удалось добиться группирования электронного потока в сгустки с частотой следования 3f=100.65 ГГц. Полученные результаты могут быть использованы при создании умножителей частот клистронного типа для получения излучения терагерцового диапазона. Подобные приборы могут найти применение в системах связи и передачи данных, радиолокации, в установках технологического нагрева, ускорителях заряженных частиц и т.д.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 2 статьи в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ, из них в изданиях, включенных в международные системы цитирования – 1. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати в 2016 году – 1. По тематике проекта сделаны устные доклады на всероссийской и международной конференциях.	
51.	СГТУ-210 «Разработка методологии оптимального управления режимами работы парогазовых электростанций с учетом износа основного оборудования»	Кожевников А.И.
к.т.н., асс. каф. «Тепловая и атомная энергетика»	Был проведен обзор существующих в настоящее время расчетных методик и экспериментальных данных по учету износа оборудования ПТУ при переменных нагрузках. Предложен подход для расчета снижения ресурса лопатки газотурбинной установи при работе на частичных нагрузках и от пуско-остановочных операций. На основе данных по изменению ресурса ПГУ при эксплуатации в различных режимах, была развита идея о возможности использования принципа эквивалентной наработки при выборе оптимального состава оборудования электростанции. Данная идея была применена при определении оптимальной структуры ПГУ при прохождении ночной провальной зоны суточного графика электрических нагрузок. Одним из результатов этой работы стал вывод о том, что прохождение минимальных нагрузок комбинированной ПГУ целесообразно осуществлять за счет снижения мощности ГТУ и ПТУ без останова паровой части.	В ходе выполнения проекта было опубликована 1 статья в издании, включенном в библиографическую базу данных РИНЦ, из них в изданиях. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати в 2016 году – 1. По тематике проекта сделаны 2 доклада международных конференциях.	
52.	СГТУ-211 «Разработка универсальной методики измерения параметров формы и расположения поверхностей деталей гироскопических приборов на основе кластерного анализа и моделирования Монте-Карло»	Решетникова Е.П.
аспирант каф. «Проектирование технических и технологических комплексов»	Разработана классификация поверхностей прецизионных деталей гироскопических приборов при измерении параметров формы и расположения поверхностей с применением аппарата кластерного анализа. В её основу положены 18 классификационных признаков, характеризующих как различные типы поверхностей, так и их возможное сочетание на деталях с позиций их поверхностей, так и их возможное сочетание на деталях с позиций их функционального назначения и возможности измерения. Кластерный анализ типовых деталей гироскопов различных конструкций (корпус, подвес, кольцо, ротор, вал, опора, фланец и т.д.) установил, что их можно разбить на 5 групп. Это позволило определить требования к точности из производительности контроля и рекомендовать соответствующий измерительный прибор. Научно обоснована универсальная методика контроля поверхностей, заключающаяся в математическом описании поверхностей с учетом погрешностей формы в виде алгебраических и тригонометрических полиномов высокой степени.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 2 статьи в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ. 	
53.	СГТУ-212 «Нелинейные явления в многомодовых инфокоммуникационных системах оптоэлектронного типа»	Балакин М.И.
к.ф.-м.н., доц. каф. «Радиоэлектроника и телекоммуникации»	Исследованы базовые модели автогенератора, взаимодействующего с пассивной колебательной системой и двух автогенераторов, взаимодействующих через ассиметричный канал связи. В обоих случаях имеет место явление мультистабильности, бифуркационные механизмы формирования которого установлены в результате проведенных исследований. Исследована динамика кольца однонаправленно связанных осцилляторов Тоды с внешним воздействием. Показано, что увеличение амплитуды воздействия приводит к появлению сосуществующих устойчивых режимов. Разработана конечномерная модель оптоэлектронного генератора. Исследована динамика данной модели, проведено исследование механизма формирования мультистабильности. Установлено, что развитая мультистабильность формируется в результате последовательности суперкритической бифуркации Андронова-Хопфа и субкритической бифуркации Неймара-Сакера.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 6 научных работ, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 3; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ - 4, из которых в изданиях, включенных в международные системы цитирования – 3. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати в 2016 году – 1. По тематике проекта сделано 4 доклада на всероссийских и международных конференциях.	
54.	СГТУ-213 «Синхронизация и ее подавление в связанных сетях со сложной топологией межэлементных связей (теория и приложения в нейродинамике)»	Макаров В.В.
к.ф.-м.н., асс. каф. «Электротехника и электроника»	С помощью численного моделирования были изучены процессы установления синхронизации в системе двух взаимно-связанных сетей, топология которых обладает свойствами реальных систем. Изучено влияние свойства гомеостаза топологии сети на её динамические характеристики. Разработан метод на основе вейвлетного преобразования для выделения глобальных синхронных паттернов, возникающих в сложных сетевых структурах, состоящих из взаимодействующих подсетей. Результаты применения метода говорят о его корректности и возможности дальнейшего применения, в том числе, для разработки подходов к предсказанию патологической активности.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 4 научные работы, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 1; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ - 3, из которых в изданиях, включенных в международные системы цитирования – 1. По тематике проекта сделано 3 доклада на всероссийских и международных конференциях.	
55.	СГТУ-214 «Динамические режимы, обусловленные коллективным транспортом заряда в полупроводниковых «сэндвичных» гетероструктурах».	Максименко В.А.
к.ф.-м.н., асс. каф. «Автоматизация, управление, мехатроника»	Разработана математическая модель, описывающая коллективный транспорт носителей заряда в одномерных полупроводниковых гетероструктурах, состоящих из чередующихся слоев полупроводника с различными свойствами. При помощи разработанной модели проведено численное моделирование процессов коллективного транспорта заряда в полупроводниковой гетероструктуре. Для случая нестационарного транспорта заряда рассчитаны значения мощности и частоты возникающих колебаний тока при различных значениях приложенного напряжения и различных соотношениях между параметрами сверхрешетки. При помощи разработанной модели проведено численное моделирование коллективной динамики носителей заряда в гетероструктуре, состоящей из минизонной полупроводниковой сверхрешетки и сильнолегированного полупроводника. В случае нестационарного транспорта заряда рассчитаны зависимости мощности и частоты колебаний тока, текущего через данную структуру, в зависимости от приложенного напряжения и параметров сильнолегированной области. Показано, что выявленные физические принципы, связанные с движением домена через области полупроводника с различными свойствами, обуславливающие обнаруженные изменения частоты и мощности колебаний, не приводят к качественным изменениям динамического режима. 	В ходе выполнения проекта было опубликовано 4 научные работы, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 3; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 2, из которых в изданиях, включенных в международные системы цитирования – 1. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати в 2016 году – 1. По тематике проекта сделано 3 доклада на всероссийских и международных конференциях.	
56.	СГТУ-215 «Теоретические и экспериментальные основы улучшения физико-химических и механических свойств эпоксидных композитов при введении в полимерную матрицу модифицированных нано- и микроразмерных наполнителей».	Мостовой А.С.
к.т.н., зав. лаб. коллективного пользования «Современные методы исследования функциональных материалов и систем» Энгельсского технологического института	В результате проведенных исследований улучшены физико-химические и механические свойства эпоксидных композитов за счет введения в полимерную матрицу модифицированных силанами отходов промышленного производства (кирпичной пыли). В рамках выполнения данного проекта была исследована методом сканирующей электронной микроскопии структура наполнителя эпоксидного композита (кирпичной пыли), исследован ее фракционный состав. Исследовано влияние обработки аппретом и ультразвукового диспергирования кирпичной пыли на ее фракционный состав и удельную поверхность. Установлено наличие химического взаимодействия методом инфракрасной спектроскопии между функциональными группами гамма-аминопропилтриэтокси-силана и эпоксидного олигомера и наполнителя. Изучена кинетика отверждения эпоксидной композиции при введении немодифицированной и модифицированной кирпичной пыли. Исследованы физико-механические свойства эпоксидных композитов, содержащих в качестве наполнителя немодифицированную и модифицированную кирпичную пыль. Исследовано влияния ультразвуковой обработки наполненной модифицированной кирпичной пылью эпоксидной композиции на физико-механические свойства композита. Исследовано влияние кирпичной пыли на теплостойкость по Вика (ГОСТ 15088-83) эпоксидных композитов. Исследована термостойкость (ГОСТ 29127-91) эпоксидных композитов, содержащих в качестве наполнителя немодифицированную и модифицированную кирпичную пыль. Исследовано влияние введения кирпичной пыли на теплопроводность и термическое сопротивление эпоксидных композитов. В результате проведенных исследований была доказана возможность использования кирпичной пыли в качестве дешевого активного наполнителя эпоксидных полимеров. Показано, что обработка поверхности кирпичной пыли силанами и ультразвуковое диспергирование обеспечивают уменьшение полидисперстности наполнителя и равномерное его распределение в составе эпоксидной композиции, обеспечивающее повышение механических свойств эпоксидных композитов на ее основе. Установлено влияние обработки поверхности кирпичной пыли гамма-аминопропилтриэтоксисоланом, введенной в эпоксидную композицию, на кинетику ее отверждения. Показано, что обработка поверхности наполнителя силаном приводит к увеличению жизнеспособности композиции. Также увеличивается время отверждения композиций (с 55-59 до 81-105 минут), и снижается максимальная температура отверждения (со 140 до 105-ПО ОС), что обеспечивает протекание процесса отверждения в более мягких условиях и одновременно с другими факторами приводит к повышению физико-механических характеристик эпоксидных композитов на ее основе. Доказано, что введение КП повышает термостойкость эпоксидного композита, что проявляется в смещении начальной температуры деструкции в область более высоких температур, при этом также повышается выход карбонизованных структур (с 54 до 66 % масс), обеспечивающий уменьшение выделения летучих продуктов пиролиза в газовую фазу, что приводит к снижению горючести эпоксидного композита. Установлено, что введение в состав эпоксидной композиции КП повышает коэффициент теплопроводности и при содержании 50 масс.ч. КП он увеличивается в 2 раза, при этом отмечено снижение термического сопротивления.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 4 научные работы, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 1; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 2. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати в 2016 году – 2. По тематике проекта сделано 3 доклада на всероссийских и международных конференциях.	
Конкурс «ИНД_а» - совместные инициативные российско-индийские научные проекты	
57.	СГТУ-189 «Синхронизация, образование кластеров и подавление колебаний в сетях нелинейных систем (теория и приложения в биологии и нейрофизиологии)»	Храмов А.Е.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Автоматизация, управление, мехатроника»	В ходе выполнения НИР были в полном объеме выполнены следующие работы, запланированные в плане проведения исследований: 1) изучение установления режимов хаотической синхронизации в сложных сетях, включая сети с многослойной структурой; 2) развитие качественных и количественных методов оценки характеристик различных типов синхронизации (фазовая, полная, синхронизация временных масштабов) по многоканальным сигналам электроэнцефалограмм (ЭЭГ), регистрирующей активность таламо-кортикальной сети головного мозга; 3) анализ влияния топологии сети (глобальная связь, малый мир, свободно масштабируемая (scale-free) сеть) на установление синхронизации; 4) исследование химерных состояний в ансамблях нейроноподобных элементов с берстовой активностью.		
Конкурс «мол_а_дк» - проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными - докторами или кандидатами наук 
в научных организациях Российской Федерации	
58.	СГТУ-194 «Нелинейная динамика одномерных механических структур в температурном поле»	Кутепов И.Е.
к.ф.-м.н., с.н.с. НОЦ «Математическое и компьютерное моделирование» каф. «Математика и моделирование»	В результате проделанной работы были построены математические модели: криволинейной балки Бернулли-Эйлера в температурном поле, криволинейной нано-балки Бернулли-Эйлера, криволинейных балок Бернулли-Эйлера с учетом связанности полей температуры и деформации, контактного взаимодействия, геометрической нелинейности и воздействия внешнего аддитивного белого шума. Проведено исследование явления потери устойчивости одномерных механических структур в виде балок вследствие внешнего силового и температурного воздействия. Применен динамический подход к решению статических задач устойчивости гибких криволинейных балок Бернулли-Эйлера в температурном поле носящий название метода установления. Исследована устойчивость гибких криволинейных балок Бернулли-Эйлера в стационарном температурном поле в зависимости от типа температурного поля, параметра кривизны балки и граничных условий для балки. Исследована устойчивость гибких криволинейных нано-балок Бернулли-Эйлера под воздействием внешнего импульса бесконечной продолжительностью. Проведено исследование влияния размерного коэффициента на потерю устойчивости криволинейной балки. В результате исследования выявлены новые закономерности потери устойчивости криволинейной балки в зависимости от геометрических параметров балки, условий закрепления и внешней нагрузки. Исследована устойчивость нано-балок с учетом размерно-зависимого коэффициента. Проведено исследование нелинейной динамики балочного пакета из двух слоев находящихся в температурном поле.	Основные материалы работы представлены в 5 публикациях, в том числе 1 в журнале из базы Scopus, 2 – из базы РИНЦ и списка ВАК и 2 – в материалах международных конференций.	
59.	СГТУ-195 «Исследование возможности создания биокерамических нанокомпозитных покрытий внутрикостных эндопротезов для направленного регулирования остеоинтеграционных процессов»	Гришина И.П.
к.т.н., доц. каф. «Физическое материаловедение и биомедицинская инженерия»	В результате выполнения проекта обосновано применение технологии плазменного напыления для создания биокерамических нанокомпозитных покрытий внутрикостных эндопротезов для направленного регулирования остеоинтеграционных процессов. Экспериментально установлено, что используя модифицированные порошки (замещенные гидроксиапатиты и трикальцийфосфаты), удается добиться необходимых в той или иной клинической ситуации структурно-морфологических и физико-химических свойств покрытий.	В ходе выполнения проекта была опубликована 1 статья в журнале, входящем в список ВАК и размещенным в базе Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. Принято к публикации 3 статьи в журналах, входящих в базы Web of Science и/или Scopus и/или ВАК. Опубликована 1 монография, проиндексированная в базе РИНЦ; 6 публикаций, индексируемых в РИНЦ (в том числе 2 учебных пособия); 10 публикаций в сборниках материалов конференций всероссийского и международного уровня. Была подана заявка на регистрацию программы для ЭВМ, а также 3 заявки на получение патентов на изобретения.	
Конкурс «мол_эв_а» - проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными (Эврика. Идея)	
60.	СГТУ-216 «Разработка энергоэффективной системы электро- тепло- водоснабжения и водоотведения предприятий транспортировки нефти и газа»	Ленькова (Кульбякина) А.В.
к.т.н., доц. каф. «Тепловая и атомная энергетика»
	Разработана методология синтеза структуры и параметров системы обеспечения энергоресурсами и водой предприятий нефтегазовой отрасли, осуществляющих транспортировку углеводородов, базирующаяся на декомпозиционно-агрегативном принципе и системном подходе к решению проблемы использования имеющихся горючих отходов и стоков в собственных энергогенерирующих источниках. Созданы новые варианты энергоэффективной системы энерго- водообеспечения и водоотведения предприятий транспортировки нефти и газа заданной технологической топологией с максимальным приближением к экологически безопасным замкнутым системам. Обоснована и запатентована система генерации электроэнергии, теплоты, холода и воды в собственных источниках, обеспечивающая использование горючих отходов в утилизационной установке модульного типа и позволяющая минимизировать потребление энергоресурсов от внешних систем. Разработаны математические модели процессов, аппаратов, установок для расчета и анализа системной эффективности систем. Предложена система новых критериев энергетической и общеэкономической эффективности объекта исследования, включающая как частные, так и многокритериальные показатели, позволяющие оценить результативность предприятия.	Количество опубликованных научных работ по проекту – 10. Участие в международных научно-практических конференциях – 4.	
61.	СГТУ-217 «Усиление ТГц сигналов в наноразмерной полупроводниковой гетероструктуре в режиме нестационарного транспорта заряда»	Максименко В.А.
к.ф.-м.н., асс. каф. «Автоматизация, управление, мехатроника»	В рамках выполнения НИР были решены следующие задачи: детальное исследование физических механизмов усиления в сверхрешетке при взаимодействии движущихся доменов заряда с внешним сигналом; изучение влияния внешнего магнитного поля на абсорбцию внешнего сигнала в полупроводниковой сверхрешетке; исследование влияния приложенного наклонного магнитного поля и добротности внешней резонансной системы на высокочастотный импеданс полупроводниковой сверхрешетки; исследование абсорбции внешних гармонических сигналов в сверхрешетке, подключенной к резонатору, в режиме хаотической генерации; исследование возможности усиления хаотических сигналов с выраженной частотой с помощью полупроводниковой сверхрешетки, подключенной к внешней резонансной системе, в режиме хаотической генерации; исследование возможности усиления широкополосных хаотических сигналов с помощью полупроводниковой сверхрешетки, подключенной к внешней резонансной системе, в режиме хаотической генерации.	Количество опубликованных научных работ по проекту – 6. Участие в международных научно-практических конференциях – 4.	
Конкурс «офи_м» - ориентированные фундаментальные исследования по актуальным междисциплинарным темам	
62.	СГТУ-229 «Создание и апробация методов классификации паттернов многоканальных записей ЭЭГ, соответствующих воображению различных движений, для обеспечения функционирования интерфейса «мозг-компьютер» с целью управления элементами экзоскелета (тазобедренный сустав)»	Храмов А.Е. 
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Автоматизация, управление, мехатроника»	В ходе экспериментальных работ по проекту в 2016 году разработаны стандартный дизайн эксперимента по выявлению паттернов активности головного мозга при двигательной активности добровольца, определены оптимальные условия проведения экспериментальной работы и требования к добровольцу. Создана обширная база качественных ЭЭГ данных, дополненных регистрацией мышечной, глазной, кардио-активностью, записью грудного дыхательного датчика, видеомониторингом и психологическим портретом добровольцев (55 условно здоровых добровольцев). 
На базе непрерывного вейвлетного преборазования, комбинированного с методом эмпирических мод, разработана методика для диагностирования паттернов активности, соответствующих реальным и воображаемым движениям. Проведено применение подходов машинного обучения к классификации паттернов, которые показали, что использование метода искусственных нейронных сетей позволяет уверенно (с точностью до 80%) классифицировать «воображаемые» движения. Показано, что оптимальная архитектура искусственной нейронной сети для классификации воображаемых движений должна строиться на базе радиально-базисных функций.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 8 научных работ, из них: в изданиях, включенных в перечень ВАК – 8; в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ – 8; в изданиях, включенных в международные системы цитирования – 6. Получено 4 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, поданы 1 заявка на регистрацию базы экспериментальных данных и 1 заявка на изобретение.
По тематике проекта сделано 2 доклада на всероссийской и международной конференциях, прочитано 2 лекции.	
Конкурс «г» - организация и проведение конференций и научных мероприятий на территории России	
63.	СГТУ-221 «Проект организации Всероссийской научной конференции «Золотой век российской малакологии», посвященной 100-летию со дня рождения профессора Виктора Николаевича Шиманского»	Иванов А.В.
к.г-м.н., доц., зав. каф. «Геоэкология и инженерная геология»	Конференция состоялась в запланированные сроки – 26-27 мая 2016 года в Палеонтологическом институте РАН (Москва) и в Саратове 31 мая – 03 июня 2016 года. Отечественная школа специалистов-малакологов многие десятилетия занимает лидирующее положение в мире. Одним из самых ярких представителей этой школы являлся выдающийся палеонтолог В.Н. Шиманский, 100-летие которого мы отмечаем в 2016 г. На конференции удалось представить основные достижения отечественной науки за последние годы и определить цели и задачи развития исследований на грядущий период. Участниками конференции рассмотрены и обсуждены новые методы изучения морфогенеза и экологии ископаемых моллюсков, а также проблемы эволюции сообществ и ее взаимосвязи с биотическими и абиотическими событиями в истории Земли. Большое внимание уделено практическим проблемам глобальной и региональной стратиграфической корреляции различных временных интервалов, вопросам биогеографической дифференциации и зоогеографического районирования, систематики и филогении таксонов различного ранга. Ряд докладов посвящен проблемам экологии морских и пресноводных экосистем. В совещании приняли участие как известные ученые, так и молодые специалисты из разных городов России (Москва, Саратов, Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург, Хабаровск, Самара и др.). Оригинальным мероприятием в формате конференции стал полевой семинар в Саратовском Поволжье на уникальных геологических объектах, в том числе на тех, которые изучал в свое время В.Н. Шиманский. Участники конференции непосредственно на разрезах меловых и палеогеновых отложений (береговые обнажения волжского правобережья, карьеры, овраги), обсудили спорные вопросы стратиграфии, отобрали образцы для дальнейшего изучения. Широкий обмен научной информацией, дискуссии, демонстрация новых результатов на проведенной конференции способствовали более глубокому развитию таких научных проблем, как новые методы изучения морфогенеза и экологии ископаемых моллюсков, эволюции сообществ и её взаимосвязи с биотическими и абиотическими событиями в истории Земли; практическим проблемам глобальной и региональной стратиграфической корреляции фанерозоя, вопросам биогеографической дифференциации и зоогеографического районирования, систематики и филогении таксонов различного ранга, проблемам экологии морских и пресноводных экосистем. 	По материалам конференции издан сборник трудов.	
64.	СГТУ-228 «Проект организации международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения», АПЭП-2016»	Захаров А.А.
д.т.н., проф., зав. каф. «Электронные приборы и устройства»	22-23 сентября 2016 г. в СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоялась 12 международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы электронного приборостроения», АПЭП-2016». Конференция проходила при технической поддержке института инженеров электроники и электротехники (IEEE). Труды конференции будут размещены в электронной библиотеке IEEEXplore. Основные цели проводимой конференции: укрепление взаимодействия и научных связей между научными организациями, вузами и промышленными предприятиями, учеными России, ближнего и дальнего зарубежья; содействие повышению публикационной активности ученых и научных работников, студентов и аспирантов, с учетом размещения трудов конференции в ведущих электронных библиотеках мира; объединение образовательных и научно-технических потенциалов в области подготовки кадров для инновационного сектора экономики. Конференция проводится в СГТУ имени Гагарина Ю.А. с 1994 года. В этом году в конференции участвовали 170 представителей российских городов, а также ученые из зарубежных стран (Польши, Беларуси, Казахстана, Южной Кореи, Египта).  В рамках конференции прошел конкурс на лучший студенческий доклад. Традиционно в рамках конференции проходят семинары-презентации ведущих фирм-производителей измерительной аппаратуры. В рамках конференции работали три секции: микроволновая электроника, вакуумная микроэлектроника и наноэлектроника, электродинамика и микроволновая техника, технологии производства электронных приборов, силовая электроника, прикладные аспекты электронного приборостроения.	По материалам конференции изданы сборники трудов (тезисы докладов) в двух томах.	
Конкурсы Российского научного фонда	
Конкурс 2014 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»	
65.	СГТУ-156 «Усиление, генерация и обработка сигналов субтерагерцового и терагерцового диапазонов в перспективных пучково-плазменных системах и полупроводниковых наноструктурах»	Храмов А.Е.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Автоматизация, управление, мехатроника»	Были проведены научные исследования по двум направлениям: 1. Изучение механизмов коллективного транспорта заряда и особенностей генерации и усиления сигналов субтерагерцового и терагерцового диапазонов в квантовых системах с пространственно-периодическим потенциалом (полупроводниковых сверхрешетках). 2. Разработка методов и исследование механизмов генерации и усиления мощного субтерагерцового и терагерцового излучения в пучково-плазменных системах с интенсивными релятивистскими электронными потоками в режимах формирования виртуального катода (ВК).
Проведенные в рамках выполнения НИР работы по исследованию и оптимизации усилителя на ВК позволили предложить новую схему эффективного высокомощного усилителя суб-ТГц сигналов. Показано, что поперечный вывод мощности в такой схеме оказывается в 3-4 раза более эффективным, по сравнению с продольным. Оптимизация выходного тракта усилителя позволила достичь максимальных значений коэффициента передачи в области рабочих частот. Наибольшие коэффициенты усиления (до 65 раз по мощности) предложенная схема демонстрирует для относительно мощных входных сигналов Ain ~ 0,5 кВ. Таким образом, она наиболее интересна для использования в качестве конечного усилителя в каскаде.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 28 научных работ в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science; 32 работы – в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus; 30 работ, индексируемых в базе данных РИНЦ, издана 1 монография.
По тематике проекта сделано 6 докладов на всероссийских и международных конференциях.	
Конкурс 2015 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
по приоритетным тематическим направлениям исследований»	
66.	СГТУ-184 «Разработка составов и методов приготовления жидких композиций на основе слоистых наночастиц сложных оксидов, сенсибилизированных высокостабильными органическими красителями, а также процессов формирования на их основе высокочувствительных многомодовых фотоэлектронных преобразователей»	Гороховский А.В.
д.х.н., проф. каф. «Химия и химическая технология материалов»
	-	В ходе работ по проекту были выбраны сенсибилизирующие красители, растворимые в органических растворителях; исследована сорбционная способность этих красителей по отношению к базовому ПТК и ПТК модифицированному слоистыми двойными гидроксидами в зависимости от химического состава темплатов и типа органического растворителя; изучен химический состав и физико-химические свойства полученных гибридных материалов; выбраны жидкие среды для получения дисперсий гибридных нанопорошков, предназначенных для формирования функциональных покрытий с использованием печатных технологий; разработаны методики перевода гибридных материалов системы ПТК/СДГ-краситель из водных сред в неводные; найдены методы стабилизации нанопорошков гибридных материалов в неводных растворах; исследовано влияние состава полученных дисперсий в органических растворителях на их реологические характеристики с целью выбора составов, удовлетворяющих требованиям печатных технологий; изучено влияние содержания и типа полимерного адгезива в органическом растворителе на закономерности формирования функциональных покрытий изделий печатной электроники.	Подготовлена 1 патентная заявка на изобретение.
По результатам проведенных исследований опубликовано 5 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных Web of Science.
Представлена и принята к защите 1 докторская диссертация.	
67.	СГТУ-185 «Научное обоснование и разработка технологии и оборудования для синтеза композитных ионно-плазменных покрытий с нанодисперсно-упрочненной аморфной фазой на рабочих поверхностях геометрически сложных деталей и изделий, функционирующих в экстремальных условиях»	Бржозовский Б.М.
д.т.н., проф. каф. «Проектирование технических и технологических комплексов»
	В ходе работ по проекту проанализированы материалы по надежности изделий с нанокомпозитными покрытиями в условиях эксплуатации; проведены теоретические и экспериментальные исследования по изучению поведения комбинированной структуры «покрытие - подслой» в направлении ее самоорганизации в процессе функционирования детали или изделия, в том числе в условиях действия экстремальных температурно-силовых нагрузок с использованием соответствующих разделов теорий прочности, бифуркаций, колебаний, фундаментальных положений термодинамики, материаловедения, а также методов математического моделирования. Обобщены результаты исследования, обоснованы исходные данные для разработки методологии оценивания качества процесса функционирования детали или изделия с измененным поверхностным слоем и условиями, расширяющими область их практического использования за счет самоорганизации комбинированной структуры «покрытие - подслой», повышающей её устойчивость.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 8 научных работ в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus.
По тематике проекта сделано 6 докладов на всероссийских и международных конференциях.	
Конкурс 2016 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»	
68.	СГТУ-222 «Разработка новых методов экспериментального исследования и управления нелинейными процессами, протекающими в нейронной сети головного мозга при зрительном восприятии»	Писарчик А.Н.
к.ф.-м.н., в.н.с. НОЦ приложений нелинейной динамики в естествознании, технике, социальных науках и медицине «Нелинейная динамика сложных систем»	За отчетный год выполнения проекта были решены все поставленные задачи и достигнуты все планируемые результаты: 
1. Разработан эффективный метод адаптивной фильтрации, позволяющий автоматически распознавать и проводить экспресс-удаление различных помех и шумов, включая глазодвигательные артефакты в многоканальных записях ЭЭГ человека. Проведена адаптация разработанного метода к работе в режиме реального времени. 
2. Создана программа для экспресс-удаления на базе методов адаптивной фильтрации различных помех и шумов, включая глазодвигательные артефакты, в многоканальных записях ЭЭГ человека в режиме реального времени. разработанный программный продукт адаптирован для работы в реальном времени с ЭЭГ данными, регистрируемыми с помощью оборудования Медиком МТД. 
3. Предложены две группы подходов к исследованию многоканальных ЭЭГ, основанные на энергетической оценке вейвлетного спектра в традиционно выделяемых частотных диапазонах и скелеточных характеристиках. На базе предложенных вейвлетных подходов проведено исследование экспериментально полученных данных ЭЭГ.
4. На базе предложенных вейвлетных методик создан программный продукт для оптимизированного расчета разработанных критериев непрерывного вейвлетного преобразования с возможностью тонкой настройки для конкретных целей исследования. 
5. Создана и наполнена обширная база экспериментально полученных данных ЭЭГ в покое, при активной когнитивной деятельности, под действием внешних раздражителей (физиологические пробы) и непосредственно в процессе проводимых экспериментов по предъявлению разных неоднозначных объектов. 
6. Проведена расстановка маркеров по осцилляторным паттернам, выделяемым на анализируемых сигналах ЭЭГ, соответствующих каждому из воспринимаемых образов неоднозначных изображений. Созданы методики автоматической расстановки маркеров на многоканальных данных. 
7. Разработана теоретическая модель, описывающая особенности зрительного восприятия неоднозначных изображений, на базе стохастического дифференциального уравнения Фоккера-Планка. 
8. Проведено экспериментальное и теоретическое изучение перемежаемости в процессе зрительного восприятия неоднозначных изображений.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 4 научные работы в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus.
По тематике проекта сделано 4 доклада на всероссийских и международных конференциях, прочитана лекция на международной конференции.	
69.	СГТУ-223 «Сложные колебания нано балочно-пластичато-оболочечных систем из гетерогенных материалов под действием теплового поля и белого шума»	Крысько В.А.
д.т.н., проф., зав. каф. «Математика и моделирование»	1. Проведен сравнительный анализ численных методов оптимизации и прогнозирования эффективных свойств гетерогенных материалов со сложной микроструктурой. 
2. Проведена топологическая оптимизация микроструктуры гетерогенных микро-балок для получения их заданных статистических и динамических характеристик. Решено два типа задач: 1) топологическая оптимизация балки, изготовленной из одного материала; 2) топологическая оптимизация балки, изготовленной из двух материалов: армирующего материала и матрицы. Построена модель геометрически-нелинейных, гетерогенных балок с оптимальной микроструктурой Бернулли-Эйлера и Тимошенко на основе модифицированной моментной теории и создан комплекс программ. 
3. Построена новая размернозависимая модель термоупругого поведения микро-балки при больших деформациях на основе модифицированной моментной теории для геометрически нелинейных балок Тимошенко.
4. Сформулированы и исследованы задачи хаотической синхронизации и нелинейной динамики элементов сложных механических структур. Проведено два типа исследований. 
А) Построены математические модели нелинейных колебаний и контактного взаимодействия двух балок модели Эйлера – Бернулли и двух балок модели Тимошенко С.П. с учетом диссипации энергии.
Б) Построена математическая модель контактного взаимодействия замкнутой цилиндрической оболочки, подкрепленной балкой с внешней стороны в трехмерной постановке.
5. Сформулирована и изучена новая математическая модель размерно-зависимой однородной балки Шереметьева-Пелеха-Редди-Левинсона на основе модифицированной моментной теории упругости. Модель учитывает геометрическую нелинейность. Полученная математическая модель является обобщенной.
6.	Разработаны новые методы анализа колебаний нелинейных распределенных систем в области управляющих параметров.
A)	Метод исследования на основе модального портрета. Под модальным портретом понимается трехмерное пространство от искомой функции и ее первой и второй производных по пространственной переменной.
Б) Метод исследования пространственно временного состояния системы. На основе этого метода обнаружены новые переходные явления и явления пространственно временного хаоса.
B)	Для задач контактного взаимодействия используется метод исследования контактного давления. Он позволяет с новых позиций проводить исследование гармонических и хаотических колебаний в контактных задачах.
7.	Проведен сравнительный анализ известных методов вычисления показателей Ляпунова:
обобщённый алгоритм Бенеттина; алгоритм Вольера; метод Розенштейна; метод Канца; нейросетевой метод расчёта спектра показателей Ляпунова. Анализ работ показал, что не существует одного точного метода подсчета Ляпуновских показателей и для достоверности результатов вычисления показателей Ляпунова следует использовать несколько методов.
Разработана модификация нейросетевого метода. Метод основан на использовании самообучающейся нейронной сети и позволяет получить не только старший показатель Ляпунова, но и другие показатели в зависимости от количества уравнений.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 7 научных работ в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus.
По тематике проекта сделано 9 докладов на всероссийских и международных конференциях.	
70.	СГТУ-224 «Математические и алгоритмические основы анализа и синтеза микромеханических датчиков инерциальной информации в условиях динамических возмущений методами нелинейной динамики»	Крысько А.В.
д.ф.-м.н., проф. каф. «Прикладная математика и системный анализ»	Создана математическая модель многослойных пологих оболочек с начальными неправильностями. Введено необходимое фазовое пространство для эволюции уравнений второй краевой задачи. Сформулирована и доказана теорема единственности решения для указанной математической модели и краевых условий задачи. Создан метод решения гранично-начальных уравнений в частных производных (для гиперболических и параболических уравнений), основанный на сочетании методов решения задачи Коши и метода вариационных итераций. Создано программное обеспечение на языке С# для расчета колебаний элементов микромеханических датчиков инерциальной информации (ММДИИ). Проведено сопоставление результатов, полученных с помощью метода Рунге-Кутта четвертого, шестого, восьмого порядка точности. Исследована сходимость метода конечных разностей по пространственным координатам. Созданный программный комплекс дает возможность анализировать полученные результаты средствами нелинейной динамики: фазовый портрет, сечение Пуанкаре, автокорреляционная функция, Фурье-спектр, вейвлет спектр, изменения знака старшего показателя Ляпунова во времени. Разработаны общие подходы, методы и алгоритмы построения и исследования математических моделей нестационарных тепловых процессов в ММДИИ с учетом различных видов теплообмена, наличия источников тепловыделения и сложных температурных возмущений. Разработана обобщенная математическая модель микромеханических гироскопов (ММГ) в условиях температурных возмущений конструктивных параметров. Разработана методика построения амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) ММГ, разработан алгоритм визуализации АЧХ ММГ. Также было полностью разработано математическое обеспечение для трехмерного балочного конечного элемента, используемого для численного моделирования ММДИИ, с использованием неклассических теорий изгиба, теории механики твердого тела и методов нелинейной динамики. 
В результате численных экспериментов были получены ряд важных результатов, таких как:
-	выработаны и обоснованы конкретные рекомендации по разбиению ММДИИ на конечные элементы, и их линейным размерам;
-	установлена зависимость вычисляемой собственных частот ММДИИ от коэффициента сдвига, вводимого в теории Тимошенко и учитывающего нелинейность распределения касательных и нормальных напряжений в поперечном сечении конечного элемента при изгибе, что приводит к необходимости тщательно выбирать формулу для расчета коэффициент сдвига;
-	определено влияние на амплитудно-частотные характеристики микромеханических гироскопов расстройки парциальных частот, возникающих из-за технологических погрешностей при изготовлении прибора или из-за изменения его геометрических характеристик вследствие температурных воздействий.	В ходе выполнения проекта было опубликовано 5 научных работ в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus.
По тематике проекта сделано 4 доклада на всероссийских и международных конференциях.